624.011.1 : 674.028                                     Левинский Ю.Б., Агафонова Р.И.

(УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ) levinskyi@bk.ru

Прогнозирование прочности древесины с учетом

геометрии строения древесины

Многие исследователи заметили, что прочность древесины меняется в зависимости  от величины угла между направлением её  волокон и вектором внешней нагрузки [1,2,3,4].

Это явление объясняется анизотропией древесного материала. Известно, что клетки,  отвечающие за механическую прочность (трахеиды) также анизотропны.

Авторами [1] была предложена схема стержневой системы, для теоретического определения   и оценки  напряженного состояния  и прочности  древесного материала.  Заявленная схема является плоской, но при рассмотрении силовых взаимодействий, возникающих в деталях и конструкциях из древесины, представляется более обоснованным   и корректным её объёмный (пространственный) аналог  (рис. 1.).

Рис. 1. Схема расчетной стержневой системы для анизотропного тела

Используя  предложенную   методику расчета [1], и известные геометрические  соотношения, произведем расчет напряжения, возникающего в древесине,  при разных  углах  наклона вектора силового воздействия к направлению волокон.

Предельное сопротивление суммарного слоя (Z) с поперечной  ориентацией микрофибрилл определяется по формуле:

Z= N90/ (1+2cos3(90-γ)Fсп/Fh),                        ( 1)

где     Z- предельное сопротивление суммарного слоя с поперечной

ориентацией микрофибрилл;

N90 - предельное сопротивление разрыву поперек волокон;

λ – угол  между приложенной нагрузкой и направлением

волокон;

γ – средний угол спиральных слоев для сосны

γран= 300, γпозд= 17,30;

Fсп,Fh – площади поперечного сечения соответственно, и

спиральных поперечных слоев.

Предельное сопротивление разрыву под углом  λ≥ γ, под углом  λ< γ и предельное состояние при чистом сдвиге вдоль волокон определяются соответственно по формулам 2-4:

σ р λ пред  =[ 1+0.25/(sin λ +tq γ cos λ)1.125] σ р 90 пред  ,    (2)

σ р λ пред  =([ sin λ +0.25 cos(γ -λ)]/ [0.25 cos(γ -λ) (sin λ +tq γ cos λ)1.125])σ р 90 пред  , (3)

σ сдвпред  =2 Fсп σ р 90 пред  / cos γ *1,125,                        (4)

Таблица 1

Расчетное  предельное сопротивление  древесины

при растяжении под углом к волокнам

| Порода древесины | Значения показателя, МПа, при угле наклона волокон древесины, град. |
| --- | --- |
|  | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
| Сосна | 9,02 | 9,9 | 11,73 | 9,45 | 8,50 | 8,83 | 8,78 |

Полученные расчетным методом  величины  предельных напряжений подтверждены экспериментально при испытании на прочность заготовок  древесины сосны.  Подбор и комплектование образцов  по направленности распиловки позволил выявить  зависимость  прочностных  показателей от  угла  встречи  вектора силового воздействия и  направлению волокон.

Рис. 2. Схема испытания образцов с учетом

ориентации  волокон древесины

Для определения  модуля упругости  и напряжения при сжатии и растяжении  под углом  в 30, 45 и 600   были  сформированы  группы  образцов  для каждого  угла с допустимым изменением  его величины в пределах ± 50 .

Испытания показывают, что прочность древесины резко уменьшается   с увеличением угла наклона волокон относительно вектора действующих внешних сил (табл.2, рис.3-5).

Таблица 2

Физико- механические  показатели древесины сосны и осины

при растяжении и сжатии образцов с  различной направленностью волокон

| Угол встречи | Значения показателя для образцов из древесины |
| --- | --- |
|  | Сосна | Осина |
|  | Влажность,% | Предел прочности, МПа | Модуль упругости* | Влажность,% | Предел прочности, МПа | Модуль упругости* |
|  |  |  | ГПа | % |  |  | ГПа | % |
| При растяжении |
| 0 | 11,2 | 10,4 | 14,9 | 100 | 10,5 | 8,7 | 13,3 | 100 |
| 30 | 11,2 | 12,3 | 4,6 | 30,8 | 10,8 | 7,5 | 2,17 | 16,3 |
| 45 | 11,2 | 9,05 | 1,3 | 8,7 | 10 | 9,3 | 0,8 | 6 |
| 60 | 11,1 | 8,7 | 0,8 | 5,4 | 10,7 | 8,3 | 0,6 | 4,5 |
| 90 | 11,2 | 8,8 | 0,4 | 2,7 | 10,2 | 7,2 | 0,4 | 3 |
| При сжатии |
| 0 | 11,6 | 11,5 | 16,3 | 100 | 11,6 | 9,4 | 11,5 | 100 |
| 30 | 11,6 | 9,8 | 2,9 | 17,8 | 11,5 | 7,8 | 2,1 | 18,3 |
| 45 | 11,9 | 9,7 | 1,2 | 7,4 | 11,8 | 7,6 | 1,1 | 9,5 |
| 60 | 11,3 | 9,1 | 0,7 | 4,3 | 11,9 | 6,4 | 0,7 | 6 |
| 90 | 11,6 | 8,9 | 0,6 | 3,7 | 11,6 | 6,2 | 0,6 | 5,2 |

*величина модуля упругости относительно базовой характеристики, принимаемой для испытаний образцов  вдоль волокон древесины. выраженная в процентах.

Рис.3. Зависимость предела прочности древесины

при растяжении  от направления волокон

Рис.4.  Зависимость модуля упругости при растяжении

от   направления волокон

Рис.5. Зависимость модуля упругости при сжатии

от направления волокон

В результате  проведенных экспериментально – теоретических исследований  выявлено следующее:

- Прочностные характеристики и, следовательно, конструкционные  возможности  древесины  существенно зависят от её  микростроения.

- Механические показатели древесины, которые служат  основой для расчета несущих конструкций, необходимо связывать с анатомическими особенностями древесины, учитывая  при этом  структуру материала по внешним, визуально определимым  признакам.

- Методы теоретического расчета напряжений в анизотропном материале, каковым является древесина, позволяют получить вполне  достоверные значения напряжений, в том числе, и для комбинированных или сборно- клееных несущих конструкций.

- Предельное  напряжение разрыву достигает максимального значения при угле 30, что свидетельствует  о равномерности  напряженного состояния и сбалансированности деформаций во всех слоях и направлениях.

При проведении эксперимента в образцах с углом 30 град во время разрушения не замечено характерного потрескивания (показатель начала разрушения), а разрушение происходило резко и сопровождалось хлопком. Это ещё раз подтверждает теоретическое описание разрушения.

- Модуль упругости древесины  резко снижается, причем наиболее  значительно  его уменьшение происходит в диапазоне λ=0... 300.

- При проектировании конструкций необходимо учитывать полученные в исследовании данные, поскольку  они позволяют наиболее рационально назначить состав пакета для склеивания в зависимости от   структуры  древесины и вида  изделий.

- Характер изменения модуля упругости остается практически одинаковым  на всех этапах испытаний  и не зависит  от породы древесины (осина, сосна).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Ю.В. Слицкоухов, В.Д. Буданов, М.М. Гаппоев и др. «Конструкции из дерева и пластмасс», под ред. Г.Г. Карлсена – М.: Стройиздат, 1986г.-543с.

- Е.И. Савков «Прочность пиломатериалов»-Гослесбумиздат, 1962г.-85с.

- А.М. Калугин «Деревянные конструкции», М. издат. АСВ, 2003г.-224с.

- В.М. Хрулев «Долговечность клееной древесины», лесная промышленность, 1971г. -160с.