УДК 674.047.3

СУШКА ЭКСПОРТНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В ПРОХОДНЫХ КАМЕРАХ ТУННЕЛЬНОГО ТИПА

Гороховский А. Г., Мялицин А. В. (ОАО «УралНИИПДрев», г. Екатеринбург, РФ) niidrev@sky.ru, mialitsin@r66.ru

Export saw-timber drying in progressive tunnel type kilns

Для сушки пиломатериалов до транспортной влажности на лесопильных предприятиях традиционно применяют камеры непрерывного действия[1, 2]. Камеры непрерывного действия являются более производительными по сравнению с камерами периодического действия, кроме того, они значительно удобнее технологически. В ОАО «Кормовищенский ЛПХ»  эксплуатируются два сушильных туннеля с зигзагообразной схемой циркуляции, разработанные и смонтированные ОАО «УралНИИПДрев». В качестве теплоносителя используется горячая вода. Перед тем как поступить в камеру воздух нагревается в жаротрубном теплообменнике до температуры 250ºС. После нагрева он поступает в камеру смешения сушильного туннеля, где происходит его смешение с сушильным агентом.  Сушильный агент, последовательно проходя один за другим все штабеля в направлении, противоположном направлению перемещения штабелей, постепенно увлажняется и охлаждается. После прохождения всех штабелей часть сушильного агента из камеры смешения возвращается на подогрев в жаротрубный теплообменник, а часть выбрасывается в атмосферу.

Параметры сушильного агента в разгрузочном конце камеры поддерживаются путем регулирования подачи теплоносителя в теплообменник. Заданная степень насыщенности в загрузочном конце поддерживается путем регулирования количества воздуха, который необходимо выбрасывать в атмосферу. Схема сушильного туннеля приведена на рисунке 1.

Текущую влажность пиломатериалов и срок окончания сушки определяют по времени, однако в пакеты все же закладывают контрольные образцы для определения влажности весовым методом.

В каждом сушильном туннеле установлено по три осевых вентилятора, расположенных над ложным потолком.. В камере для сушки  досок применяют осевые вентиляторы типа ВО12-303-6,3 мощностью 1,1 кВт с общей производительностью 30 тыс.м3 воздуха в час.

В камерах для сушки досок воздух подогревается в калориферах до 
55 ºС. 	Количество воды, поступающей в калориферы, регулируется трехходовым клапаном, находящимся на трубопроводе.

При проведении процесса сушки еловых пиломатериалов используется оптимальный автоматический процесс регулирования, разработанный ОАО «УралНИИПДрев».

На основании результатов замеров влажности древесины в штабелях была произведена статистическая обработка данных. Результаты замеров и статистические данные: средняя влажность и среднеквадратическое отклонение от среднего значения приведены в таблице 1.

Из данных таблиц следует, что при соблюдении технологии сушки такой показатель качества сушки, как отклонение влажности отдельных досок от средней влажности штабеля, соответствует 0-ой категории качества. Среднеквадратическое отклонение равно ±1,89 %, а для 0 категории качества при сушке до транспортной влажности допускаемое значение среднеквадратического отклонения у толстого пиломатериала (толщина 38-50 мм) равно ±2,0  % [3].

Рисунок 1 – общий вид сушильного туннеля

1 – блок калориферов;

2 – блок из 3 вентиляторов ВО12-303-6,3;

3 - клапан выброса отработанного сушильного агента.

Таблица 1 – Данные измерения влажности пиломатериалов в верхнем пакете после сушки

| № п/п | 3 ряд сверху | средний ряд | 3 ряд снизу | 3 ряд сверху | средний ряд | 3 ряд снизу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14,83 | 14,23 | 13,53 | 12,73 | 13,87 | 13,03 |
| 2 | 15,30 | 15,70 | 15,40 | 14,37 | 13,27 | 10,10 |
| 3 | 15,47 | 14,80 | 18,13 | 14,30 | 13,07 | 14,97 |
| 4 | 16,00 | 14,67 | 14,83 | 16,30 | 15,20 | 17,07 |
| 5 | 15,67 | 15,63 | 15,80 | 15,90 | 13,63 | 17,47 |
| 6 | 17,73 | 17,60 | 14,37 | 15,00 | 16,97 | 18,47 |
| 7 | 18,97 | 17,03 | 17,03 | 13,63 | 14,03 | 16,07 |
| 8 | 16,13 | 14,67 | 16,67 | 17,87 | 14,97 | 14,77 |
| 9 | 17,33 | 16,40 | 17,40 | 16,03 | 17,07 | 12,53 |
| 10 | 16,63 | 18,23 | 17,50 | 16,73 | 18,53 | 14,13 |
| 11 | 17,90 | 21,07 | 19,40 | 16,00 | 16,80 | 14,37 |
| Среднее значение влажности в слое, % | 16,54 | 16,37 | 16,37 | 15,35 | 15,22 | 14,82 |
| среднеквадратическое отклонение от средней влажности в слое, % | 1,29 | 2,03 | 1,76 | 1,49 | 1,85 | 2,41 |
| средняя влажность пакета % | 16,43 | 15,13 |
| среднеквадратическое отклонение влажности пакета от средней величины, % | 1,67 | 1,89 |
| Средняя влажность штабеля, % | 15,78 |
| Окончание таблицы 1 |  |
| среднеквадратическое отклонение влажности штабеля от средней величины, % | 1,89 |

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Серговский П. С., Гидротермическая обработка и консервирование древесины. М., «Лесная промышленность», 1968

2. Кречетов И. В., Сушка древесины. М., «Лесная промышленность», 1972. – 
440 с.

3. Руководящие технические материалы по технологи камерной сушки пиломатериалов / ОАО «Научдревпром - ЦНИИМОД». – Архангельск, 2000.- 125 с.