Уласовец  В.Г.   (УГЛТУ,  г. Екатеринбург, РФ)  vadul@mail.ru

Увеличение   выхода   пиломатериалов

при   распиловке   бревен   параллельно   образующей

Increase  in  an  output  of  saw-timbers

at  sawing  up  of  logs  in  parallel  forming

При продольном раскрое противоположных боковых частей бревна (сегментов) параллельно сбегу (образующей) в средней части будет выпилена двухкантная клиновидная вырезка, т. е. средний клин, длина которого практически равна длине бревна, а ширина в вершинной части bв равна

bв .                                                        (1)

Толщина среднего клина в комлевой части Ткл будет равна двойной величине смещения геометрического центра комлевого торца бревна относительно центра вершинного торца при распиловке сегмента [1] или

Ткл = (D – d) = d(K – 1),                                                    (2)

где  D  и  d  - диаметр бревна соответственно в комлевом  и вершинном  торце; К  - коэффициент сбега бревна;  t  -  величина пропила.

Ширину среднего клина в комлевом торце Вкл бревна вычисляют  по формуле

.                                                         (3)

Относительная ширина и толщина среднего клина в комлевой части бревен, имеющих  различные коэффициенты сбега, приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Коэффициент сбега бревна, К | Ширина, Bкл/d | Толщина, Ткл/d |
| --- | --- | --- |
| 1,1 | 1,0954 | 0,1 |
| 1,2 | 1,1832 | 0,2 |
| 1,3 | 1,2649 | 0,3 |
| 1,4 | 1,3416 | 0,4 |
| 1,5 | 1,4142 | 0,5 |

Из табл. 1 видно, что относительная толщина среднего клина при коэффициенте сбега К = 1,3 равна 0,3. Это обозначает следующее:

Ткл/d = 0,3.                            (4)

Тогда для бревен с вершинным диаметром 50 см толщина среднего клина в комлевой части составит

Ткл =  0,3 d  = 150 мм,

аналогично ширина, будет равна

Bкл =  1,2649 d  = 632,45 мм

Для бревен с вершинным диаметром 14 см при сбеге К = 1,3 толщина среднего клина в его комлевой части составит  Ткл =  0,3 d  = 42 мм,  а ширина  будет равна   Bкл =  1,2649 d  = 177,09 мм.

Из данных таблицы 1 и выражений (2 и 3) видно, что толщина и ширина среднего клина в комлевом торце зависит от величины коэффициента сбега бревна, его вершинного диаметра и увеличивается с их ростом.

В табл. 2 представлены данные расчетов по выходу пилопродукции при распиловке хвойных бревен параллельно продольной оси (постава 1, 3, 5) и параллельно образующей (постава 2, 4, 6).

Составление поставов на распиловку бревен параллельно продольной оси и параллельно образующей велось с помощью известных графиков [2, 3].

Отметим, что при расчетах во всех поставах за форму бревна был принят усеченный параболоид.

В табл. 2 показаны размеры выпиливаемых досок и объемный выход хвойных (кроме лиственницы) обрезных пиломатериалов при их оптимальных ширинах и длинах, а также при ширинах и длинах, соответствующих требованиям  ГОСТ 24454-80  "Пиломатериалы  хвойных  пород.  Размеры".

Таблица 2

| d = 18 см; сбег = 1 см/м; D = 22 см; L = 4 м; t = 2 мм; W = 20% |
| --- |
| Постав 1 (распиловка параллельно продольной оси) |
| Количество | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Выход пиломатериалов, % | Коэффициент сбега необрезных досок |
|  |  | Оптимальная | По стандарту | Оптимальная | По стандарту | Оптимальных размеров | Стандартных размеров |  |
| 2 | 44 | 154,23 | 150 |  | 4 | 41,89 | 40,74 | 1,237 |
| 2 | 32 | 85,43 | 75 | 3,65 | 3,75 | 15,39 | 13,89 | 1,424 |
| И т о г о: | 57,28 | 54,63 |  |
| Постав 2 (распиловка параллельно образующей) |
| 2 | 44 | 154,23 | 150 |  | 4 | 41,89 | 40,74 | 1,163 |
| 2 | 32 | 76,78 | 75 |  | 4 | 15,17 | 14,81 | 1,122 |
| И т о г о: | 56,06 | 55,55 |  |
| 6 | 25 | из среднего клина | 4 |  | 8,05 |  |
| В с е г о: | 63,6 |  |
| d = 20 см; К = 1,2; D = 24 см; L = 5 м; t = 2 мм; W = 20% |
| Постав 3 (распиловка параллельно продольной оси) |
| 2 | 44 | 177,2 | 175 |  | 5 | 40,68 | 40,18 | 1,211 |
| 2 | 25 | 136,2 | 125 |  | 5 | 17,77 | 16,31 | 1,301 |
| 2 | 19 | 86,4 | 75 | 4,24 | 4,25 | 7,27 | 6,32 | 1,579 |
| И т о г о: | 65,74 | 62,82 |  |
| Постав 4 (распиловка параллельно образующей) |
| 2 | 40 | 181,3 | 175 |  | 5 | 37,85 | 36,53 | 1,15 |
| 2 | 25 | 144,7 | 150 |  | 5 | 18,89 | 19,57 | 1,121 |
| 2 | 19 | 88,8 | 75 |  | 5 | 8,81 | 7,44 | 1,106 |
| И т о г о: | 65,55 | 63,54 |  |
| 7 | 25 | из среднего клина |  |  | 8,01 |  |
| В с е г о: | 71,55 |  |
| d = 22 см; К = 1,2; D = 26,4 см; L = 5 м; t = 2 мм; W = 20% |
| Постав 5 (распиловка параллельно продольной оси) |
| 2 | 44 | 214,6 | 200 |  | 5 | 40,72 | 37,95 | 1,209 |
| 2 | 32 | 147,9 | 150 |  | 5 | 20,42 | 20,7 | 1,294 |
| 2 | 19 | 95,3 | 100 | 4,26 | 4,25 | 6,66 | 6,96 | 1,6 |
| И т о г о: | 67,80 | 65,61 |  |
| Постав 6 (распиловка параллельно образующей) |
| 2 | 44 | 214,6 | 200 |  | 5 | 40,72 | 37,95 | 1,153 |
| 2 | 32 | 147,9 | 150 |  | 5 | 20,42 | 20,70 | 1,119 |
| 2 | 19 | 77,2 | 75 |  | 5 | 6,32 | 6,14 | 1,103 |
| И т о г о: | 67,46 | 64,79 |  |
| 7 | 22 | из среднего клина |  |  | 7,36 |  |
| В с е г о: | 72,15 |  |

Анализируя данные, полученные в сравниваемых способах раскроя, отметим, что при переходе от оптимальных размеров ширин досок к стандартным может наблюдаться небольшое изменение (увеличение или уменьшение) объемного выхода.

Объемный выход обрезных специфицированных пиломатериалов в основном поставе обоих способов распиловки  отличается незначительно.

Структура поставов при распиловке бревен одинаковых размеров различными способами схожа, однако, толщина и ширина самой крайней доски постава, наружная пласть которой находится в параболической зоне, при распиловке параллельно продольной оси будут немного больше за счет использования сбеговой зоны бревна. Такая же доска, выпиленная параллельно сбегу, будет иметь несколько меньшую ширину и толщину, но будет равна длине бревна, поэтому предприятиям, вырабатывающим длинномерные обрезные пиломатериалы и заготовки, экономически выгодно вести распиловку бревен этим способом. Необрезные доски в поставах 1, 3, 5 имеют больший коэффициент сбега, чем аналогично расположенные в поставах 2, 4, 6, следовательно, при выпиловке обрезных досок в первом способе раскроя бревен кусковых отходов будет больше.

Как показали проведенные расчеты, дополнительный постав на продольную распиловку среднего клина перпендикулярно его пропиленным пластям позволяет получить до 8% (от объема бревна) обрезных клиновидных пиломатериалов. Это в конечном итоге  повышает общий объемный выход обрезной пилопродукции, уменьшает объем кусковых отходов и способствует рациональному использованию сырьевых ресурсов, хотя несколько увеличивает трудозатраты.

Продольную распиловку среднего клина, выпиленного из бревен больших диаметров, предпочтительно вести перпендикулярно его пропиленным пластям, начиная с комлевой стороны. В этом случае будут получаться обрезные клиновидные пиломатериалы, из которых после сушки и фрезерования кромок можно склеивать щиты различного назначения. Раскрой среднего клина на обрезные клиновидные пиломатериалы можно производить как однопильными, так и многопильными круглопильными, ленточнопильными станками или  тарными лесопильными рамами.

Средний клин, выпиленный из бревен мелких и средних диаметров, в необходимых случаях можно после сушки и фрезерования склеивать или соединять  "вразнокомелицу" по пласти с последующей обрезкой (или фрезерованием кромки) на ширину клина в вершинном торце, а далее (при необходимости) склеивать по кромке в щиты.

Следует отметить, что полученный средний клин и сам по себе может являться заготовкой для некоторых деталей домостроения.

Проведенные исследования создают основу решения практических задач по рациональному раскрою бревен параллельно образующей на ленточнопильных и круглопильных станках.

Способ раскроя сырья оказывает значительное влияние на объемный выход пилопродукции, что необходимо учитывать в практике лесопиления при расчете баланса раскроя пиловочного сырья, а также при выборе основного бревнопильного оборудования и оборудования для утилизации кусковых отходов.

Библиографический  список

1. Уласовец В.Г. Теоретическое обоснование раскроя боковой зоны пиловочника на пиломатериалы: дисс. … д-ра техн. наук /Уласовец Вадим Григорьевич. - Екатеринбург,   2005. - 325 с.

2. Уласовец В.Г. Технологические основы производства пиломатериалов: учеб. пособие для вузов / В.Г. Уласовец. - Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн.  ун-т,  2002. - 510 с.

3. Уласовец В.Г. Расчет оптимальных размеров пиломатериалов, получаемых при раскрое бревен параллельно образующей / В.Г. Уласовец  // Деревообраб. пром-сть. - 2005. - №  3. - С. 7 - 10.