УДК674.023

Метод расчета режимов обработки  древесины

резанием

Глебов И.Т.

ФГОУ ВПО “Уральский государственный лесотехнический университет”

В статье излагается зависимость силы резания от толщины срезаемого слоя, углов перерезания волокон древесины и расчет режимов резания

В теории резания древесины на основании экспериментальных исследований установлено, что в случае снятия лезвием срезаемого слоя толщиной а ≥ 0,1 мм, единичная касательная сила резания может быть описана уравнением (рис. 1, отрезок АВ)

,                                      (1)

где Fх1 – единичная касательная сила резания, Н/мм; р – фиктивная сила резания, Н/мм; k – касательное давление срезаемого слоя на переднюю грань зуба, МПа; – коэффициент затупления режущей кромки лезвия; ( – касательное давление, возникающее при пилении от трения стружки в пропиле, МПа; t, b – высота и ширина пропила соответственно, мм; а – толщина срезаемого слоя, мм.

В диапазоне микрослоев (а ≤ 0,1 мм) линия зависимости единичной касательной силы резания от толщины срезаемого слоя имеет параболическую форму (рис. 1). Для упрощения расчетов в 60-х гг. прошлого столетия кривую ЕА параболы заменили прямой линией. В этом случае результаты расчетов получались заниженными по величине. В настоящее время, в условиях компьютерных технологий задача упрощения расчетов не стоит. На передний план выступает задача повышения точности расчетов.

Напишем уравнение ветви параболы ЕА. Общее уравнение параболы в осях координат Fx1 и а имеет вид

Fx1 = са2 + dа + е,                                       (2)

где с, d, е – параметры параболы.

Парабола проходит через точку Е, и вершина ее расположена в    точке А.

Координаты точки А:

аА = 0G = 0,1 = ;

где Fx 0,1 – значение касательной силы резания при толщине срезаемого слоя 0,1 мм: .

Отсюда получим

d = – 0,2с,          4се – d2 = 4с Fx 0,1.

Точка Е, лежащая на параболе, имеет координаты:

аЕ = – (о;            Fx1Е  = 0.

Подставляя эти координаты в уравнение параболы (2), получим

,

.

Получена система уравнений для определения параметров с, d, е параболы:

d = – 0,2с;

4се – d2 = 4с Fx 0,1;                                             (3)

.

После решения системы уравнений получено

;     ;      ,

где ( – коэффициент: ; где (о – начальный радиус закругления режущей кромки, мм.

Уравнение единичной касательной силы резания для микрослоев (по уравнению 2) и с учетом поправочных коэффициентов на породу ап, влажность аw и вид пиления ав (встречное, попутное) имеет вид

.                 (4)

При решении обратных задач из уравнений для единичной касательной силы резания находят значение толщины срезаемого слоя. Сначала по величине заданной мощности определяют значение силы резания при пилении одним зубом

,

где – длина режущей кромки зуба пилы, мм.

Запишем уравнение (4) касательной силы резания для микрослоев c учетом коэффициента затупления  режущей кромки зуба в виде

.

Обозначим   .

Если  m1 < 1, то расчет следует вести по формулам для микрослоев, при  m1 > 1  расчет следует вести по формулам для макрослоев.

После преобразования составим приведенное квадратное уравнение

Отсюда

.                                            (5)

При m1 = 1    а = 0,1 мм.

Для макрослоев толщина срезаемого слоя определяется по уравнению

.                               (6)

В приведенных формулах имеется два параметра (р, k), которые учитывают структуру древесины, угол перерезания волокон древесины. При резании различают три главных вида резания (торцовое, продольное, поперечное) и три промежуточных вида резания (продольно-торцовое, поперечно-торцовое, продольно-поперечное). Эти виды резания отличаются положением вектора скорости главного движения и плоскости резания относительно волокон древесины, т.е. величиной угла перерезания волокон.

При продольно-торцовом виде резания угол перерезания называют углом встречи, . При поперечно-торцовом виде резания угол перерезания называют углом наклона, . Поперечно-продольное резание характеризуют величиной угла скоса , . При продольной подаче заготовки в зависимости от  положения режущих кромок инструмента относительно волокон древесины возможно резание продольно-торцовое или продольно-торцово-поперечное.

Экспериментально найденные обобщенные зависимости удельной силы резания от углов перерезания волокон для указанных видов резания по данным А.Л. Бершадского [1] приведены на рис. 2. При =0 и =0 имеет место продольное и поперечное резание соответственно. При =90° и =90° имеет место торцовое и поперечное резание соответственно. Для всех видов резания наблюдаются синусоидальные корреляционные зависимости удельной силы резания от угла перерезания волокон древесины.

Для удобства пользования экспериментальными данными кривые графиков представляют в форме уравнений. Для этого часто пользуются методом спрямления кривых. Если кривые графиков рис. 2 построить в осях координат (ось ординат) и (ось абсцисс)  ординат в осях координат тодом спрямления кривых.ривые графиков надо представить в форме уравнений. но волокон древесины.), то из синусоидальных кривых получатся прямые линии типа АБ (рис. 3). Тогда, обозначив параметры  Fуд и фиктивной силы резания р символом А, получим уравнения прямых линий в общем виде [2]

| , , , | (7) |
| --- | --- |

Для упрощения расчетов, ориентируясь на возможности логарифмической линейки как основного средства выполнения расчетов 60-х годов прошлого столетия, А.Л. Бершадский предложил следующие формулы

| , , . | (8) |
| --- | --- |

Неравномерная ось абсцисс со шкалой (см. рис.3) заменена равномерной шкалой  . В результате такой замены расчетные формулы дают погрешность до 14 %.

Расчетный метод А.Л. Бершадского, созданный в середине прошлого столетия, широко используется на практике в настоящее время. Пользователи практически не знают о тех допущениях и упрощениях, которые были сделаны при создании расчетного метода. В настоящее время, стремясь повысить точность расчетов, надо отказаться от указанных упрощений и расчеты значений параметров  р и k выполнять по формулам (7).

На основании рекомендуемых А.Л. Бершадским расчетных формул [2] типа для определения силы резания при главных видах резания и значения эмпирических коэффициентов (таблица 1), предлагаются новые формулы для выполнения современных расчетов, которые приведены ниже.

Таблица  1

Значения эмпирических коэффициентов А, Б, В, МПа,

и  р, Н/мм для древесины сосны [2]

| А( | А// | А# | Б( | Б// | Б# * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,550 | 0,196 | 0,029 | 0,196 | 0,069 | 0,059...0,069 |
| В( | В// | В# | р( | р// | р# |
| 19,62 | 5,40 | 0,59 | 4,80 | 1,57 | 0,98 |
| * Меньшее значение Б# при ( < 55(, большее – при ( > 55(. |

Расчетные формулы, рекомендуемые для определения значений     параметров р и k, при переходных видах резания массивной древесины   сосны:

– для продольно-торцового резания

;

;

– для поперечно-торцового резания

;

;

– для поперечно-продольного резания

;

;

– для продольно-торцово-поперечного резания

р//-(-# = р//–( - (р//–(- р#–//);

k//-(-# = k//–( - (k//–(- k#–//).

Здесь (  подставляют в град., V'– в  м/с. Кроме того,

если V ( 50 м/с, то V' = (90-V), иначе  V' = V;

если ( ( 55º, то С = 0,059, иначе С = 0,069.

Заключение. Устраняя допущения и упрощения, принятые основоположником расчетного метода А.Л. Бершадским в середине прошлого столетия, в статье предлагаются новые приемы определения сил резания в диапазоне микрослоев, а также расчета параметров р и k при переходных видах резания древесины. Предлагаемые формулы дополняют и развивают расчетный метод А.Л. Бершадского, повышают точность расчетов.

### Библиографический список

1. Бершадский, А.Л. Резание древесины [Текст]: учеб. пособие/     А.Л. Бершадский; М.; Л. Гослесбумиздат, 1958. 328 с.

2. Бершадский, А.Л. Справочник по расчету режимов резания древесины [Текст]/  А.Л. Бершадский; М.; Гослесбумиздат, 1962. 124 с.

METHOD OF CALCULATION OF MODES LONGITUDINAL             SAWing  OF WOOD

Glebov I.T.

Ural state forest engineering university

In clause dependence of force of cutting on thickness of a cut off layer, corners of cutting of fibres of wood and calculation of modes of cutting is stated

# Text boxes

p

0,1

з

а, мм

Fуд, МПа

2

3

1

Рис. 2. Зависимость удельной силы резания от угла перерезания волокон для резания:

1– продольно-торцового; 2 – поперечно-торцового; 3 – продольно-поперечного

0      15    30    45    60     75    90

Fх1,

Н/мм

А

В

2

(о

0

Е

G

Рис. 1. Расчетная схема к              определению касательной силы           резания для микрослоев

Fх1з

G

Fуд,

МПа

M

N

D

С

В

А

Рис. 3 Зависимость удельной силы резания от угла перерезания волокон при продольно-торцовом резании

(

Fуд(

Fуд//