Данков А.С., Филонов А.А.

(ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) dankov-as@yandex.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ ДУБА К ГНУТЬЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫХ УСЛОВИЙ

ОAK BENDING ABILITY DEPENDING ON DIFFERENT TEMPERATURE-HUMIDITY CONDITIONS

В традиционной технологии гнутье массивной древесины осуществляется при влажности 25-30% и температуре заготовки 100ºС. При таком сочетании режимных параметров древесина обладает наилучшей способностью к гнутью.

Однако во многих ситуациях нет необходимости в гнутье древесины с такой высокой влажностью, так как она обуславливает длительный технологический процесс гнутья из-за стабилизационной сушки.

Известно, что стабилизация формы заготовок достигается при влажности ниже 15% [1]. Однако нет сведений о минимальной влажности при гнутье, достаточной для полной фиксации формы.

В литературных источниках также отсутствует информация о способности к гнутью древесины при различных температурно-влажностных условиях. Между тем, такие сведения были бы крайне полезны в целях оптимизации параметров гнутья для деталей различного назначения. Например, при гнутье задней ножки стула используется отношение h/R=1/23. При гнутье же дубовых заготовок по традиционной технологии это отношение составляет ¼. Очевидно, что резерв для снижения влажности в целях оптимизации процесса здесь велик.

В связи с выше изложенным, возможность снижения влажности при гнутье изучалась в двух направлениях:

1) определялась минимальная влажность, при которой еще возможна стабилизация приданной заготовкам формы;

2) исследовалась способность древесины к гнутью в зависимости от различных температурно-влажностных условий.

Ранее была исследована способность древесины дуба фиксировать приданную форму в зависимости от различных температурно-влажностных условий при гнутье. Данная зависимость представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Графики зависимости относительной величины изменения стрелы прогиба (стабильности приданной формы) от температуры Тср при различных уровнях влажности Wк

Из графика следует, что с увеличением температуры нагрева приданная образцам форма стабилизируется при меньшей влажности. Так при гнутье древесины с влажностью 10 % полное закрепление формы произойдет при нагреве до 114 ºС. Полная стабилизация формы достигается также при Wк=8% и Тср=114 ºС и вызвана наложением термозамороженной деформации, так как стабилизационная сушка здесь отсутствовала.

С целью исследования зависимости h/R=f(Wк,Tср) для древесины дуба были предприняты активные эксперименты.

Испытания проводились на дубовых образцах с размерами 20×20×350 мм, изготовленных в соответствии с требованиями ГОСТ 16483.21. Для приведения влажности древесины  к необходимой по плану использовалась климатическая камера.

Экспериментальная установка для исследования способности к гнутью представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Установка для гнутья на разный радиус кривизны

Методика заключалась в следующем. Образцы, имеющие влажность в соответствии с уровнями в таблице 1, нагревались в СВЧ-печи по разработанным режимам [2] до заданных температур. Затем осуществлялось гнутье на гнутарной установке в стальной шине. Изгиб производился в радиальной плоскости. За величину минимального радиуса гнутья принималось значение радиуса, на котором все образцы серии могли быть изогнуты без возникновения дефектов гнутья (складок, разрывов). В каждой серии испытывалось по 10 основных образцов.

Таблица

Значения и уровни факторов униформ-ротатабельного плана

| Наименование фактора | Уровни варьирования |
| --- | --- |
|  | -α | -1 | 0 | + 1 | + α |
| Влажность (Wк),% | 8 | 10 | 14 | 18 | 20 |
| Температура (Тср), ºС | 80 | 86 | 100 | 114 | 120 |

С целью представления полученных данных в более наглядном виде вместо отношения   h/R находилось обратное отношение R/h.

Для получения уравнения регрессии сразу в натуральных показателях использовалась программа Statistica 6.0.

Уравнение регрессии имеет следующий вид:

Графическая интерпретация полученного уравнения  представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Графики зависимости способности древесины дуба к гнутью от температуры его нагрева Тср при различных величинах влажности образцов Wк

Из рисунка видно, что для всех уровней влажности с ростом температуры способность к гнутью ухудшается, причем при более высокой влажности это снижение происходит более интенсивно. Это связано с тем, что сочетание высокой температуры и влажности достигается в результате длительного нагрева образцов с высокой начальной влажностью. При этом наблюдается снижение прочности и, как следствие, потеря устойчивости анатомическими элементами древесины при гнутье.

Одним из качественных показателей гнутых деталей является величина стрелы прогиба [1]. Отклонение  от заданной стрелы прогиба не должно превышать ±3 мм. Данному значению на рисунке 1 соответствует величина относительного изменения стрелы прогиба f=6%.

Используя рисунки 1 и 3, можно рекомендовать следующие температурно-влажностные условия при гнутье различных заготовок:

- для задней ножки стула (h/R=1/23) – Wк=10%, Tср=105-113ºС;

- для спинки стула (h/R=1/35) – Wк=8%, Tср=105-113ºС.

Промышленное применение указанных режимов с СВЧ-нагревом позволит резко сократить продолжительность технологического процесса гнутья в целом, снизит количество шин и шаблонов, задействованных при гнутье.

Библиографический список

1. Справочник мебельщика [Текст] / под ред. В. П. Бухтиярова. – М.: МГУЛ, 2005. – 600 с.

2. Филонов, А. А. Использование СВЧ-печи для нагрева дубовых образцов до высоких температур [Текст] / А. А. Филонов, А. Н. Чернышев, А. С. Данков // Деревообр. пром-сть. – 2008. - №1. – С. 19-21.

Оak bending ability depending on different temperature-humidity conditions is explored. Wood bending regimes with low humidity intensifying wood bending are given.

Фамилия: Данков

Имя: Александр

Отчество: Сергеевич

Должность: ассистент кафедры механической технологии древесины

Уч. степень: к.т.н.

Уч. звание: нет

Организация: Воронежская государственная лесотехническая академия

Страна: РФ

Город, индекс: Воронеж, 394087

Улица, дом: Тимирязева, 8

Телефон: 8-908-135-56-64

e-mail: dankov-as@yandex.ru

Бронировать гостиницу: нет

Статус: участник

Нужна виза: нет

Личная подпись:

Фамилия: Филонов

Имя: Александр

Отчество: Андреевич

Должность: профессор кафедры механической технологии древесины

Уч. степень: д.т.н.

Уч. звание: профессор

Организация: Воронежская государственная лесотехническая академия

Страна: РФ

Город, индекс: Воронеж, 394087

Улица, дом: Тимирязева, 8

Телефон: 8-908-135-56-64

e-mail: dankov-as@yandex.ru

Бронировать гостиницу: нет

Статус: участник

Нужна виза: нет

Личная подпись: