УДК 674.5 : 634.0.812                   Савельев В.В. (ТГСХА, г. Тюмень)

Левинский Ю.Б. (УГЛТУ, г. Екатеринбург)

Экспериментальное исследование состояния  клееных армированных балок с предварительным гнутьем древесины

Исследователями отмечается, что качество профилирования древесины методом гнутья в основном зависит от сечения заготовок,  пластификации материала, величины и направления прилагаемой нагрузки.  При этом оценкой получаемого профиля заготовок является относительная величина стрелы их прогиба (показатель сохраненной изогнутости) [1, 2].

Экспериментальные исследования по изучению процесса пластификации  древесины сосны, березы и осины проводились на  образцах с радиальным направлением  волокон и при различных условиях тепловой обработки деталей. Подтверждено, что  наибольшая податливость  древесины гнутью достигается при  ее гидротермической обработке и кратковременной выдержки в высокочастотных полях (СВЧ и ТВЧ).  Последующее  за этой процедурой  гнутье  показало, что предельная  величина  остаточного прогиба (стрела прогиба fк) предварительно пластифицированных заготовок существенно изменяется в зависимости от породы древесины и вида  их обработки (табл.1).

Таблица 1

Характеристики пластификации и гнутья древесины

| Порода древесины | Продолжительность тепловой обработки древесины, мин. |
| --- | --- |
|  | СВЧ и ТВЧ | кипячение в воде (t = +920С) |
|  | 5 | 8 | 11 | 14 | 15 | 30 | 45 | 60 |
|  | Величина стрелы прогиба конечная (fк), мм |
| Сосна | 2,5 | 3,6 | 4,8 | 5,7 | 3,0 | 4,2 | 6,7 | 7,5 |
| Береза | 2,8 | 3,9 | 4,9 | 6,1 | 3,2 | 5,7 | 7,1 | 8,0 |
| Осина | 2,4 | 3,4 | 4,5 | 5,6 | 2,9 | 4.6 | 6,4 | 7,3 |

Примечание: 1. Размеры экспериментальных образцов радиальной распиловки

20х50х250мм.

Отмечается также, что динамика нарастания пластичности  древесины  имеет нелинейный характер и незначительно зависит от породы древесины. Для исследуемых способов тепловой пластификации установлено, что  сухой прогрев образцов в поле токов высокой частоты (СВЧ, ТВЧ) оказывается более эффективным по затратам времени. Для сосны фиксированный  средний прогиб (fк) за 14 минут составляет 5,7мм  (4,2мм - при тридцатиминутном  кипячении заготовок).  Для древесины березы и осины разница в показателях (fк) менее очевидна и не превышает 7….17%. Проведены лабораторные наблюдения за релаксацией внутренних напряжений  изогнутых сосновых образцов после снятия с них прессовой нагрузки и свободной выдержки в течение 45 суток (табл.2).  Они показали, что величина (fк) радиальной  древесины,  обработанной в ТВЧ и СВЧ,  за первые 10 суток не изменилась (5,7мм), но затем  (на 15-е сутки) уменьшилась на 10% , а по истечение 45 суток остаточный прогиб составил около половины начального.                                                                                    Таблица 2

Динамика релаксации гнутых образцов сосны

| Направление волокон | Остаточная деформация изогнутых модельных балок при обработке заготовок в среде (ТВЧ и СВЧ / кипячение в воде) |
| --- | --- |
|  | Величина прогиба (fк) образцов при выдержке в течение суток |
|  | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 |
| R | 5,7/7,5 | 5,7/7,4 | 5,6/7,0 | 5,0/6,3 | 4,5/5,2 | 3,6/4,4 | 2,7/3,3 | 2,1/3,1 |
| tg | 5,5/7,4 | 2,6/7,1 | 2,1/6,6 | 3,4/5,5 | 4,2/4,3 | 5,0/4,5 | 4,3/3,6 | 3,2/2,2 |

Примечание:    размеры экспериментальных образцов 20х50х250мм,

На основании полученных результатов отмечается, что сосновая древесина радиальной распиловки релаксирует более плавно, чем тангентальная. Это   подтверждает ее пригодность для использования в качестве исходного материала при  получении изогнутых заготовок.

Для оценки стабильности профиля балок арочного типа проведено исследование с использованием предварительно изогнутых сосновых заготовок толщиной 20мм с радиальным  направлением  волокон,  имеющих   физико-механические показатели, представленные в  табл.3.

Таблица 3

Физико-механические показатели профилированных образцов из сосны

| Образцы древесины R/tg | Значение показателей модифицированных образцов древесины | Радиус гнутья, R, м |
| --- | --- | --- |
| Пластевая твердость Н/мм2 | Показатель стабильности гнутья, (∆f) | радиальных тангенциальных |  |
|  |  | Е, ГПа | ɛ,% | G, МПа | Е, ГПа | ɛ,% | G МПа |  |
| 105/108 | 0,35/0,4 | 7,7 | 1 | 42,7 | 9,4 | 0,95 | 45,0 | 0,6 |

Примечания: относительная твердость определена по шкале (НВ) твердомера ТЭМП-2

За счет предварительной пластификации древесины и поперечной упрессовки ее структуры при гнутье  пластевая твердость возрастает незначительно (от 1,5 до 7%). Следовательно, упрочняющего эффекта этот параметр не показывает, а стабилизация изогнутости заготовок гарантируется другими изменениями древесины, например, кинетикой ее напряженно-деформированного состояния.

Из обычных и предварительно изогнутых заготовок были получены экспериментальные модели трехслойных  гнутоклееных балок  двух типов -  БПГ и  ПГ. Склеивание проведено в специальном зажимном устройстве, обеспечивающем получение заданного радиуса кривизны (см. рис.). Предварительное гнутье каждой заготовки  выполнено в специальном гнутарном  устройстве.

Таблица 4

Физико-механические показатели образцов

гнутоклееных трехслойных балок из сосновых заготовок

| Оценочные показатели | Радиус гнутья Rбпг/Rпг, м |
| --- | --- |
| Характеристика образцов | Показатели прочности для балок из |  |
| Твердость Н/мм2 | Стрела прогиба (БПГ/ПГ), мм | прямых заготовок | Прогиб (fP), мм при нагрузке 0,8Рmax (БГП) (ГП) | изогнутых заготовок |  |
|  | f0 мм | f24м мм | Pmax/G, МПа | E, МПа |  | Pmax/G, МПа | E, МПа |  |
| 154 165 | 5/4 | 4,5/3,7 | 87,1 43,6 | 11,2 | 2/4 | 83,8 44,6 | 12,0 | 1,0 1,1 |

Примечание:  1.  (БПГ/ПГ) - без предварительного и с предварительным гнутьем;

2.  f0, f24, fP – прогибы: предварительный начальный; со свободной

выдержкой (24 месяца); при нагрузке (0,8Рmax).

У гнутоклееных образцов после  их двухлетней свободной выдержки   прогиб  (f24м)  уменьшился соответственно на 9,1% и 7. Это значительно меньше тех показателей, которые характеризуют  величину восстановления формы  цельной древесины после ее гнутья и длительной выдержки. Следовательно, в новых балках за счет предварительного гнутья заготовок и склеивания их при минимальных внутренних напряжениях в структуре древесины, отрицательные упруго-деформационные процессы заметно угасают. Тем не менее, при длительной свободной выдержке экспериментальных клееных балок все же произошло  изменение их первоначального профиля.  Следовательно, в подобных конструкциях ожидаются  значительные колебания внутренних напряжений, причем, именно в клеевых соединениях. Это в свою очередь  снижает  несущую способность конструкций и ведет к появлению дефектов в виде расслоений по клеевому соединению. Чтобы обеспечить повышенную стабильность изогнутой формы клееных балок, предложено армировать клеевые прослойки специальной  тканью  из углеродных волокон. Толщина армирующей ткани – 0,29мм, плотность – 1,8 г/см3, прочность на растяжение – 3800Н/мм2. Эффект достигается при послойном полосовом армировании (1… 3%) наиболее напряженных зон сжатия и растяжения гнутокленой балки (табл.4.).

Таблица 4

Оценочные показатели армированной углеволокном гнутоклееной балки

| Номер партии образцов | Характеристика образцов | Регистрируемые и расчетные показатели экспериментальных образцов | Видимые признаки разрушения образца |
| --- | --- | --- | --- |
|  | прогиб, f10,мм | армиро- вание, % | Рmax., Н | Gизг,МПа | E,ГПа | Ƭск, МПа |  |
| 1 | 3,7 | 1 | 99.6 | 58,3 | 13,7 | 3,6 | нет |
| 2 | 3,7 | 2 | 136.1 | 79,6 | 18,4 | 3,4 | нет |
| 3 | 3,7 | 3 | 175.5 | 102,8 | 23,1 | 2,9 | нет |
| 4 | 3,7 | нет | 72.3 | 42,3 | 9,8 | 3,2 | разрыв по древесине |

Примечание:  1. Размеры моделей клееной изогнутой балки 40х40х250мм;

клей – на основе фенолрезорциновой смолы ФРФ-50

Наблюдения за состоянием профилированной балкой в течение трех и девяти месяцев выдержки моделей показали, что  при армировании конструкций    их форма и кривизна стабилизируются через пять-семь дней и в дальнейшем сохраняются практически без изменений (табл. 5).

Таблица 5

Формоустойчивость  армированной  гнутоклееной балки

| Номер образца (армиро- вание), % | Прогиб, fo/fк, мм | Сохранение формы изогнутости образцов клееной древесины, армированной углеволокном, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | после однократного нагружения (2/3Рмах) и выдержки без нагрузки в течение, месяцев | выдержка под нагрузкой (1/3Рмах) при f0 = 4мм, в течение суток |
|  |  | 3 | 9 | 12 | 15 | 1 | 10 | 20 | 30 |
| 1 (2,5%) | 6,0/5,0 | 100 | 93,3 | 90,2 | 90,0 | 95,1 | 90,0 | 88,2 | 87,5 |
| 2 (2,0%) | 6,0/5,0 | 100 | 90,2 | 85,3 | 85,0 | 95,0 | 90,2 | 87,1 | 87,0 |
| 3 (1,5%) | 6,0/4,5 | 100 | 80,5 | 78,0 | 78,1 | 84,3 | 82,7 | 80,0 | 79,6 |
| 4 (1,0%) | 6,0/4,5 | 100 | 75,5 | 75,0 | 74,5 | 83,0 | 81,0 | 78,3 | 77,2 |

Примечания:

- Размеры  экспериментальных образцов - 40х40х250мм с вариантом набора

заготовок  по высоте сечения - (10/1-20/1-10/1), шт.;

- f0, fk – величина стрелы прогиба образца (начальная, конечная).

ВЫВОДЫ.

- Предварительное гнутье древесины и армирование криволинейных клееных балок (от 1,0 до 3,0% содержания углеволоконной ткани в крайних клеевых прослойках) обеспечивают повышение прочности в 2-2,5раза, а также формоустойчивости и эксплуатационной надежности конструкций.

- Стабильность  заданной формы гнутоклееных балок и элементов рам обеспечивается за счет уменьшения внутренних напряжений  в деревянной клееной конструкции и усиления  ее высокопрочным  углеволоконным материалом, не оказывающем отрицательного деформационного влияния на клеевое соединение.

Библиографический список

1. Леонтьев Н.А. Длительное сопротивление древесины. – Л.: Гослесбумиздат,

1957, 28с.

2. Уголев Б.Н. Древесиноведение. – М., МГУЛ, 2005,340с.

3. Бойцова И.Н. Исследование технологии склеивания древесины и

прогнозирование  долговечности клеевых соединений /автореф. дис.канд.

техн. наук. – Л.: ЛЛТА, 1981, с.21.

Название на английском:

Авторы:

# Text boxes

2/3Рmaх

А

Рmaх

3

1

h

А

Rизг

4

2

в

Рисунок - Схема получения экспериментальных изогнутых балок:

1 – гнутоклееный элемент конструкции  из трех предварительно

изогнутых заготовок; 2-заготовка из сосны; 3-клеевое соединение;

4- опорно-зажимное устройство