Шадрина Е.В., Гороховский А.Г., Дружинин А.В.

(УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ)

О СОВМЕЩЕНИИ ОПЕРАЦИЙ СУШКИ И ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ ШПОНА В ПРОИЗВОДСТВЕ СЛОИСТОЙ КАРАНДАШНОЙ ДОЩЕЧКИ

ABOUT JOINING OF DRYING AND DECOMPOSING OPERATIONS IN PRODUCTION OF THE PLY PENCIL SLAT

Постановка проблемы и формулировка задачи, решаемой в данной статье

С момента организации производства карандашных дощечек из цельной древесины кедра существовало несколько способов их облагораживания:

- обработка красителями с последующей пропиткой в парафине,

- обработка вводными растворами винной и азотной кислот с последующей выдержкой в вакууме,

- пропитка раствором нитрита натрия и этиленгликоля под давлением,

-обработка в среде водяного пара и др [3].

В 1939 году ЦНИИЛ разработал и внедрил в производство термоаммиачный метод облагораживания, который с частичными изменениями существует в наше время и является типовым.

Из типовой технологии облагораживания (улучшения чиночных свойств) цельные кедровые дощечки обрабатывают аммиачной водой и острым паром в автоклавах (при 130˚C в течение 2 часов), пропитывают парафином в специальных ваннах (при 80-90˚C в течение 1 мин.) и сушат в камерах непрерывного действия [1].

При изготовлении карандашной дощечки слоистой конструкции было предложено использовать лущеный шпон малоценных пород древесины (березы, осины, ели, пихты, сосны) для дальнейшего склеивания  холодным способом клеями на основе смолы КФ-МТ или ПВАД.

Лущеный шпон имеет высокую начальную влажность, благодаря гидротермической обработке фанерного сырья. Известно, что в силу его малой толщины, он сушится при жестких режимах, при этом продолжительность сушки ограничивается минутами [2]. Учитывая, что термическая обработка шпона также ведется при высоких температурах в парафине, было сделано предположение о возможности совмещения операций облагораживания шпона с одновременной его сушкой. Данное совмещение двух энергоемких операций позволит повысить экономический эффект предложенной технологии изготовления дощечки оригинальной конструкции. При этом необходимо было ограничить, прежде всего, продолжительность сушки и содержание влаги в древесине в зависимости от продолжительности термической обработки. Исследованный диапазон периодов термообработки был выбран от 1 до 5 мин. с шагом в 1 мин.

Методика эксперимента

Для проведения экспериментов был использован лущеный шпон размерами 350*350*1,5 мм. В качестве исследуемых пород были выбраны береза и сосна, как наиболее характерные и используемые породы в фанерном производстве. При этом шпон был взят разной начальной влажности: влажный, непосредственно после лущения; сухой, непосредственно после сушки. Перед погружением партии шпона в парафин, определялась его начальная влажность весовым способом. Образцы шпона укладывались в специальные контейнеры с прокладками из сетки и помещались в металлическую ванну с нагретым до температуры 200°С парафином. Через определенные промежутки времени (1 мин.; 2 мин.; 3 мин.; 4 мин.; 5 мин.) образцы вынимались, охлаждались в плотных стопах во избежание коробления в течение суток. Эксперимент завершался определением влажности термообработанного шпона.

Результаты экспериментов

В каждой партии испытывалось пять образцов. Средние значения результатов экспериментов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Зависимость конечной влажности лущеного влажного и сухого шпона

от продолжительности термообработки шпона в парафине

| Продолжительность термообработки шпона, мин. | Береза | Сосна |
| --- | --- | --- |
|  | Влажность, % | Содержание парафина, % | Влажность, % | Содержание парафина, % | Влажность, % | Содержание парафина, % | Влажность, % | Содержание парафина, % |
| 0 | 65 | 0,00 | 7,85 | 0,00 | 65 | 0,00 | 7,93 | 0,00 |
| 1 | 2,87 | 21,80 | 2,27 | 23,30 | 3,16 | 10,12 | 3,10 | 12,86 |
| 2 | 2,73 | 22,40 | 2,21 | 24,96 | 2,83 | 12,26 | 2,81 | 17,26 |
| 3 | 2,62 | 24,90 | 2,13 | 24,63 | 2,76 | 16,88 | 2,64 | 20,88 |
| 4 | 2,43 | 25,90 | 2,05 | 24,80 | 2,73 | 17,83 | 2,43 | 21,26 |
| 5 | 2,34 | 24,80 | 2,07 | 25,33 | 2,51 | 18,99 | 2,29 | 20,85 |

Как видно из проведенного эксперимента уже практически в 1 мин. термообработки происходит максимальное удаление влаги из шпона, причем как из влажного, так и из сухого шпона. При этом уже после проварки в течение 1 мин. влажность как одного, так и другого шпона практически не отличается, что позволяет сделать заключение о нецелесообразности дальнейшей термообработки. Это подтверждается также содержанием парафина после термообработки, которое в березе не меняется практически через 2 мин. после термообработки, а для сосны через 3 мин.

Некоторое увеличение содержания парафина при термообработке сухого шпона  связано с более легким замещением влаги парафином, из-за ее незначительного содержания в шпоне. В большей степени это характерно для сосны, особенно в начальной стадии проварки. Учитывая результаты проведенного эксперимента, была сделана попытка более детально изучить процесс удаления влаги в зависимости от продолжительности нахождения шпона в парафине. При этом был расширен эксперимент, и уже изучались все исследуемые породы древесины (береза, осина, ель, пихта, сосна). Для более точного определения динамики удаления влаги из шпона в начальный момент времени, варьируемый интервал времени был сокращен до 30 сек.

Учитывая, что в предыдущем опыте на скорость сушки практически не влияла начальная влажность шпона, для дальнейшего эксперимента был взят сухой шпон с начальной влажностью W=8%. Результаты экспериментов представлены в таблице 2 и на графике 1.

Таблица 2

Зависимость конечной влажности шпона (W,%) от времени термообработки шпона

в парафине (τ, мин)

| Порода древесины | Продолжительность проварки, мин |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 30 | 60 | 120 |
| Береза | 7,85 | 2,27 | 2,21 | 2,13 | 2,05 | 2,07 | 1,91 | 2,02 | 1,91 |
| Осина | 7,90 | 2,12 | 2,10 | 2,08 | 1,92 | 1,93 | 1,91 | 1,78 | 1,55 |
| Ель | 7,80 | 2,65 | 2,30 | 2,20 | 2,21 | 2,12 | 2,10 | 1,75 | 1,27 |
| Пихта | 8,00 | 3,41 | 2,50 | 2,34 | 2,30 | 2,25 | 2,17 | 1,68 | 1,23 |
| Сосна | 7,93 | 3,10 | 2,81 | 2,64 | 2,43 | 2,29 | 2,21 | 2,01 | 1,30 |

График 1 - Зависимость влажности шпона от продолжительности термообработки шпона в парафине (начальная влажность шпона W=8%)

Выводы

Проведенные эксперименты доказывают возможность совмещение операций сушки и термической обработки шпона. Независимо от породы древесины начальная влажность шпона уже через 1 мин. после начала термообработки не превышает 3%. Поэтому в качестве оптимального времени сушки можно рекомендовать продолжительность термической обработки шпона в парафине не более 1-2 мин.

Литература:

- Бобрикова Т.И., Ершов Д.П. Производство карандашей/ Томск. «Западно-Сибирское книжное издательство», 1975.- 217 с.

- Дружинин А.В. Технология клееных материалов: учебное пособие; Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2005.- 280 с.

- Исследование возможности замены древесины кедра древесиной других пород при производстве карандашей: отчет о НИР (заключительный): 1083/ УЛТИ; рук. Петри В.Н.; исполн. Желдакова В.В. [и др.]. Свердловск, 1984. 66 с. Инв. 0285, 005187.