ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СУШКИ НА ПРОПИТЫВАЕМОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ

Стенина Е.И., Веселов А.С.

(УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ)

INFLUENCE FEATURES DRYING ON THE IMPREGNATION OF WOOD

В настоящее время в нашей стране все большую популярность приобретает идея экожилья, основным приложением которой является возведение домов из натуральных материалов с широким использованием древесины. Однако у этого столь ценного материала есть свои недостатки: горючесть, низкая стойкость к биоразрушению, что делает вопросы защиты деревянных конструкций весьма актуальными.

В связи с тем, что защитная обработка должна являться заключительным этапом после выполнения всех технологических операций, а значит,  сушки, вызывает интерес вопрос влияния особенностей проведения последней на пропитываемость древесины.

Сушка – одна из важнейших операций в технологическом процессе деревообработки, представляющая собой процесс удаления влаги из материала путем испарения. В промышленности используют различные способы сушки древесины, различающиеся между собой как применяемым оборудованием, так и особенностями передачи тепла высушиваемому материалу.

С недавнего времени стала применяться новая технология сушки древесных материалов с использованием блока-модуля "Нано" (рис. 1), как утверждают его разработчики, предназначенного для создания переменного электрического поля сверхнизкой напряженности, направленной перпендикулярно линиям напряженности магнитного поля Земли в конкретной точке пространства. Частота поля подобрана таким образом, что колебания диполей влаги, находящихся в древесине, попадали в циклотронный резонанс [1].

Циклотронный резонанс - явление резонансного поглощения энергии переменного электрического поля заряженной частицей, находящейся в магнитном поле. Если в плоскости перпендикулярной напряженности магнитного поля проложить переменное электрическое поле, частота которого совпадает с собственной частотой колебания частицы, то движение частицы примет резонансный характер, в результате чего уменьшаются силы водородных связей между молекулами и возникает резонансное поглощение тепловой энергии, что, в свою очередь, приводит к интенсификации процессов тепловлагообмена.

На основании этого можно предположить, что интенсивное давление паровоздушной смеси внутри материала может привести как к повышению проницаемости ядровой (труднопропитываемой) древесины в результате выноса из полостей и межмицеллярных пространств стенок клеток экстрактивных и прочих веществ, так и к ее снижению из-за возможного смещения торусов в окаймленных порах клеток. С целью проверки данного предположения была выполнена серия опытов.

Для экспериментов использовались  две партии опытных образцов по 25 штук, выполненные из ядровой древесины сосны. Первая партия  –  это образцы, высушенные до нормальной влажности 12%  в обычной аэродинамической камере при стандартных режимах сушки. Вторая - образцы, высушенные до нормальной влажности 12% при помощи блока-модуля "Нано" Мягким Ускоренным Режимом (МУР-сушка). В качестве оценочных использовались показатели качества пропитки - величина поглощения антисептика   и глубина пропитки древесины [2].

Опытные образцы пропитывались различными способами, относящимися к группам капиллярных (вымачивание), диффузионных (нанесение паст) и под давлением (горяче-холодные ванны и вакуумно-атмосферное давление). Для обработки способом «Вакуум-атмосферное давление» использовались различные антисептики: легковымываемый фтористый натрий (NaF) и трудновымываемый УЛТАН [3,4]. Режимы пропитки приведены в таблице:

Таблица

| Способ пропитки | Антисептик | Температура раствора в ванне, °С | Давление, МПа | Продолжительность выдержки в ванне |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | холод-ная | горя-чая |  | холодная | горячая |
| вымачивание | NaF | 20 | - | - | 60 мин | - |
| нанесение паст | Силикат-ная паста | - | - | - | 30 дней | - |
| ГХВ | NaF | 20 | 90 | - | 30 мин | 30 мин |
| ВАД | NaF | 20 | - | 0,08 | 15 мин/ 45 мин* | - |
| ВАД | УЛТАН | 20 | - | 0,08 | 15 мин/ 45 мин* | - |

Примечание: *в числителе указании время выдержки под вакуумом, в знаменателе – при атмосферном давлении.

По результатам исследований можно сделать следующие выводы:

- МУР-сушка оказывает однозначно положительный эффект на пропитываемость древесины (рис. 3,4).

- Величина поглощения древесиной, высушенной с применением циклотронного резонанса, возрастает в 2…4 раза в зависимости от применяемого способа пропитки и защитного средства, причем необходимо учитывать, что вводились водные растворы препаратов, внедрение которых в древесину затруднительно.

- Глубина проникновения препаратов в древесину после МУР-сушки также увеличивается в 1,2…2,6 раз. Легко диффундирующий фтористый натрий значительней заглубляется нежели УЛТАН, заглубление которого проходит  одновременно с протекающими реакциями взаимодействия с лигнином и другими веществами древесины.

В заключении можно сделать вывод о том, что особенности проведения сушки древесины сказываются на проницаемости последней. В частности использование циклотронного резонанса приводит к существенному повышению величины поглощения жидкостей и глубины их проникновения в древесину. Данное обстоятельство необходимо учитывать не только при осуществлении процессов защитной обработки, но и склеивания, а также отделки древесных материалов, т.к. оно способно привести не только к положительным моментам (например, увеличению срока службы деталей), но и отрицательным (перерасход материалов, снижение адгезии ЛКП, прочности клеевых швов).

Рисунок 2 - Диаграммы величины поглощения антисептиков при различных способах пропитки в зависимости от допропиточной сушки древесины.

Рисунок 3 - Диаграммы глубины проникновения антисептиков при различных способах пропитки в зависимости от допропиточной сушки древесины.

Библиографический список

- Кошкин, А.В. Magic – достойный конкурент на рынке энергоэффективных сушильных камер [Текст] / А.В. Кошкин, Д.С. Стрижаков, Д.Г. Корнилов// Екатеринбург, Лесной Урал, 2008г.№4.

- ГОСТ 20022.2 - 93. Защита древесины. Параметры защищенности.

- ГОСТ 20022.6 – 93 Защита древесины. Способы пропитки.

- ГОСТ 20022.7 – 82 Защита древесины. Автоклавная пропитка водорастворимыми защитными средствами под давлением.

- ЕЖЕ: все ежедневные и еженедельные обозрения русского Интернета//www/ezhe.com

# Text boxes

Рисунок 1 -  Модуль "Нано"