Болдырев В.С., Цуриков И.А.

(ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) ivancurikov@mail.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБА ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЛЕЕНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ИЗ ФРАГМЕНТОВ БРЕВЕН НЕПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

RESEARCH OF THE WAY OF MANUFACTURING BONDED OF SAW-TIMBERS FROM FRAGMENTS OF LOGS OF NOT RECTANGULAR SECTION

Увеличить объемный выход обрезных пиломатериалов из тонкомерных бревен до 70 % возможно путем их распиловки на фрагменты непрямоугольного сечения и последующего их склеивания в прямоугольные блоки.

To increase a volume exit of edging saw-timbers from small diameter logs to 70 % probably by their sawing up by fragments of not rectangular section and their subsequent pasting in rectangular blocks.

Повышение объемного выхода пиломатериалов из бревен, в частности тонкомерных является актуальной задачей лесопильной промышленности. Одним из возможных направлений ее решения является распиловка бревен на фрагменты непрямоугольного сечения и их склеивание в прямоугольные блоки. Последние могут быть самостоятельной продукцией или распилены на соответствующие полуфабрикаты.

Нами изучался призменно-совмещенный способ изготовления клееных пиломатериалов [1] путем выпиливания из оцилиндрованных бревен шестигранных (рисунок 1 вариант 1) и восьмигранных (рисунок и вариант 2) призм с последующим их раскроем соответственно на пяти- и шести-гранные неправильные призмы, и призмы с сечением в виде прямоугольных треугольников. После сушки все фрагменты склеиваются в прямоугольные блоки в соответствии с рисунком 1.

H1, H2 – толщина блока; B1, B2 – ширина блока.

Рисунок 1 – Схемы двух вариантов получения клееного блока призменно-совмещенным способом из оцилиндрованных бревен

С помощью разработанного нами аналитического аппарата были определены размеры (таблица 1), объемы (таблица 2), объемные выходы клееных блоков (рисунки 2 и 3) и сухих обрезных пиломатериалов (рисунок 4) из бревен разных диаметров и длин.

Таблица 1 – Размеры поперечного сечения клееных блоков, получаемые при раскрое

бревен призменно-совмещенным способом.

| Диаметр бревен, d, см | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
|  | H1 | B1 | H2 | B2 |
| 14 | 105 | 121,24 | 98,98 | 140 |
| 16 | 120 | 138,56 | 113,12 | 160 |
| 18 | 135 | 155,88 | 127,26 | 180 |
| 20 | 150 | 173,2 | 141,4 | 200 |
| 22 | 165 | 190,52 | 155,54 | 220 |
| 24 | 180 | 207,84 | 169,68 | 240 |
| 26 | 195 | 225,16 | 183,82 | 260 |
| 28 | 210 | 242,48 | 197,96 | 280 |
| 30 | 225 | 259,8 | 212,1 | 300 |
| 32 | 240 | 277,12 | 226,24 | 320 |
| 34 | 255 | 294,44 | 240,38 | 340 |
| 36 | 270 | 311,76 | 254,52 | 360 |
| 38 | 285 | 329,06 | 268,68 | 380 |
| 40 | 300 | 346,4 | 282,8 | 400 |
| 42 | 315 | 363,72 | 296,94 | 420 |

Объемы клееных блоков из шестигранных и восьмигранных призм вычислили соответственно по формулам (1) и (2):

V1=0,65∙d2L, (1)

V2=0,707∙d2L, (2)

где d, L – соответственно диаметр и длина бревна, м.

Таблица 2 – Объемы клееных блоков, полученных при раскрое бревен

призменно-совмещенным способом

| Диаметр бревен, d, см | Объёмы клееных блоков (м3) для бревен разных длин, м |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вариант 1 |
| 14 | 0,01273 | 0,02546 | 0,03819 | 0,05092 | 0,06365 | 0,7638 |
| 16 | 0,01662 | 0,03325 | 0,04986 | 0,06651 | 0,0831 | 0,9972 |
| 18 | 0,02104 | 0,04209 | 0,06312 | 0,08418 | 0,1052 | 0,12624 |
| 20 | 0,02598 | 0,05196 | 0,07794 | 0,10392 | 0,1299 | 0,15588 |
| 22 | 0,03144 | 0,06287 | 0,09432 | 0,12574 | 0,1572 | 0,18864 |
| 24 | 0,03741 | 0,07482 | 0,11223 | 0,14964 | 0,1871 | 0,22446 |
| 26 | 0,04391 | 0,08781 | 0,13173 | 0,17562 | 0,2196 | 0,26346 |
| 28 | 0,0509 | 0,1018 | 0,1527 | 0,20368 | 0,2545 | 0,3054 |
| 30 | 0,05846 | 0,1169 | 0,17538 | 0,2338 | 0,2923 | 0,35076 |
| 32 | 0,06651 | 0,1330 | 0,19953 | 0,2660 | 0,3326 | 0,3996 |
| 34 | 0,07508 | 0,15002 | 0,2252 | 0,3003 | 0,3754 | 0,4505 |
| 36 | 0,08418 | 0,16835 | 0,2525 | 0,3367 | 0,4209 | 0,5051 |
| 38 | 0,09379 | 0,18758 | 0,28137 | 0,3752 | 0,46895 | 0,5627 |
| 40 | 0,1039 | 0,2078 | 0,3117 | 0,4157 | 0,5195 | 0,6234 |
| 42 | 0,11457 | 0,22914 | 0,3437 | 0,45829 | 0,5729 | 0,6874 |
| Вариант 2 |
| 14 | 0,013857 | 0,02771 | 0,4161 | 0,05543 | 0,069285 | 0,08322 |
| 16 | 0,01810 | 0,0362 | 0,543 | 0,0724 | 0,0905 | 0,1086 |
| 18 | 0,02291 | 0,04581 | 0,6873 | 0,09163 | 0,11455 | 0,13746 |
| 20 | 0,02828 | 0,05656 | 0,8484 | 0,11312 | 0,1414 | 0,16968 |
| 22 | 0,3422 | 0,06844 | 0,10266 | 0,13688 | 0,1711 | 0,20532 |
| 24 | 0,04072 | 0,08143 | 0,12216 | 0,16289 | 0,2036 | 0,24432 |
| 26 | 0,04779 | 0,09559 | 0,14337 | 0,19117 | 0,23895 | 0,28674 |
| 28 | 0,05543 | 0,11086 | 0,16629 | 0,2217 | 0,27715 | 0,33258 |
| 30 | 0,06363 | 0,12766 | 0,19089 | 0,2545 | 0,31815 | 0,38178 |
| 32 | 0,0724 | 0,14479 | 0,2172 | 0,2896 | 0,362 | 0,4344 |
| 34 | 0,08173 | 0,16346 | 0,24515 | 0,3269 | 0,40865 | 0,49038 |
| 36 | 0,09163 | 0,18325 | 0,27489 | 0,36651 | 0,45815 | 0,54978 |
| 38 | 0,1021 | 0,2042 | 0,3063 | 0,40836 | 0,5105 | 0,6126 |
| 40 | 0,11312 | 0,22624 | 0,33936 | 0,45248 | 0,5656 | 0,6787 |
| 42 | 0,12471 | 0,2494 | 0,37413 | 0,49886 | 0,62355 | 0,74826 |

Приведенные в таблице данные могут быть использованы при составлении планов раскроя бревен для получения клееных блоков и пиломатериалов.

Объемный выход (в процентах) клееных блоков из бревен вычислялся по следующим формулам:

для первого варианта – Q1=0,65∙d2∙LVб∙100, (3)

для второго варианта – Q2=0,707∙d2∙LVб∙100, (4)

где Vб – объем бревна, соответствующий длине блока, м3.

Установлено, что объемный выход клееных блоков из цилиндрических бревен не зависит от их диаметра и длины, и составляет 82,74 % для первого варианта и 90,06 % - для второго варианта.

Зависимость объёмного выхода клееных блоков от толщины и длины неоцилиндрованных бревен иллюстрируют рисунки 2 и 3.

А)Б)

Рисунок 2 – Зависимость объемного выхода клееных блоков из шестигранных (а) и восьмигранных (б) призм от диаметра бревен разной длины

Рисунок 3 – Зависимость объемного выхода клееных блоков из шестигранных (а) и восьмигранных (б) призм от длины бревна для бревен разных диаметров

Из рисунков следует, что объемный выход клееных блоков обоих вариантов слабо зависит от диаметра сырья и существенно от его длины. В диапазоне от одного до двух и от четырех до шести метров объемный выход клееных полуфабрикатов резко падает, в пределах от двух до четырех метров – практически не изменился. Причем наибольшее его значение (70-87 %) принадлежит коротким (до 4 м) и малой толщины (до 22 см) бревнам, а наименьшие (62-70 %) – длинномерным (более 4 м) сортиментам.

Объемный выход клееных блоков из восьмигранных призм примерно на 6,2 % превышает аналогичный показатель из шестигранных призм.

Клееные блоки могут быть распилены на доски. Их ширина определяется расчетной шириной или высотой блока. Толщина и количество досок в блоке принимается исходя из следующих условий:

- номинальные толщины должны быть приняты по спецификации на пиломатериалы, с учетом припусков на усушку;

- ширина пропила устанавливается в соответствии с имеющимся оборудованием для раскроя блоков;

- суммарная величина толщин досок с припусками на усушку и шириной пропилов должна отличаться от расчетного размера блока на величину, не превышающую допустимого отклонения от номинального размера крайней доски.

С учетом этого были рассчитаны объемные выходы обрезных досок оптимальных толщин из бревен диаметром 14-42 см и длиной 4 м при их раскрое брусово-развальным способом и призменно-совмещенным способами. Ширина пропила составила 3,6мм. Результаты расчетов представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Зависимость объемного выхода обрезных пиломатериалов от диаметра бревен длиной 4 м при их раскрое призменно-совмещенным способом по варианту 1-2, варианту 2-3 и брусово-развальным способом 1

Графические данные рисунка показывают, что величины объемного выхода обрезных пиломатериалов для варианта 1 и 2 не зависят от диаметра бревен. Превышение же объемного выхода досок при призменно-совмещенном способе раскроя над объемным выходом досок при брусово-развальном способе раскроя бревен существенно лишь для бревен диаметром от 14 до 22 см и составляет 10 % и более.

Вывод

Раскрой бревен толщиной 14-22 см и длинной не более 4 м призменно0совмещенным способом позволяет увеличить объемный выход обрезных пиломатериалов на 10 % и более по сравнению с их раскроем традиционным брусово-развальным способом.

Литература:

- А.С. 490651 СССР, МКИ1 В27Д 1/100. Способ получения клееных заготовок радиальной распиловки/ В.А. Червинский – Опубл. 05.11.75, Бюл. №41.