Шадрина Е.В.

(Shadrina E.V.)

Гороховский А.Г.

(Gorohovskiy A.G.)

Дружинин А.В.

(Druginin A.V.)

УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ

(USFEU, Ekaterinburg, RF)

О СМАЧИВАНИИ ПОВЕРХНОСТИ ТЕРМООБРАБОТАННОГО ШПОНА ПРИ СКЛЕИВАНИИ КАРАНДАШНОЙ ДОЩЕЧКИ

ABOUT WETTING OF THE LAYERED THERMO WOOD AT PENCIL PLATE PASTING

In this article wetting corner definition of a thermo wood is described. The aim of this research is the possibility proof of layered pencil plate pasting.

В данной статье описывается испытание по определению краевого угла смачивания поверхности термообработанного шпона. Целью данного исследования является доказательство возможности склеивания слоистой карандашной дощечки.

Оригинальная конструкция клееной карандашной дощечки из термообработанного в техническом масле шпона березы предполагает определение такого физико-механического показателя как прочность склеивания. Важным условием формирования прочного клеевого соединения является достаточное смачивание поверхности слоистой древесины клеем.

Смачивание термообработанного шпона клеем – одна из характеристик адсорбции, которая характеризует возможность поглощения обработанной древесиной раствора клея, взаимодействие между микрочастицами контактирующих веществ, а также способность клея распределяться по  поверхности шпона. Удовлетворительное протекание адсорбционных явлений способствует сближению молекул клея и древесины, что при достижении определенных расстояний способствует образованию прочных связей.

Контакт клея и древесины как капиллярно-пористого тела зависит от размера пор. Глубина проникновения клея в древесину достигает нескольких десятых миллиметра. Экспериментально установлено, что на смачиваемость древесины клеями оказывают влияние следующие факторы: вязкость и концентрация клея, кислотность среды клея, порода и влажность древесины, содержание в древесине и на ее поверхности экстрактивных и иных веществ [2].

Целью наших исследований является оценка краевого угла смачивания как доказательство возможности адсорбции и поглощения клея поверхностью термически обработанной слоистой древесины.

Оборудование и материалы: дисперсия ПВА, образцы термообработанного шпона березы размерами 150*40*1,5 мм, предметный столик, горизонтальный микроскоп МИР-2 (рис.1, табл.1), пипетка.

Проведение испытания: первоначально был установлен предметный столик и горизонтальный микроскоп строго по уровню. Далее проходила установка шкалы прибора в положение, удобное для отсчета, настраивалась резкость шкалы и горизонтальный микроскоп так, чтобы был виден край образца. Затем на образец с помощью пипетки наносилась капля дисперсии ПВА. После достижения каплей равновесного состояния были определены ее высота и диаметр с помощью микрометра, имеющего определенную степень увеличения.

Таблица 1 - Параметры микроскопа МИР-2

| Параметр | Значение | Рис. 1 – Микроскоп МИР-2 |
| --- | --- | --- |
| Увеличение | 19 – 33х |  |
| Пределы измерения, мм | 0,015 – 6 |  |
| Окуляр Гюйгенса: |  |  |
| Увеличение | 7х |  |
| цена деления шкалы, мм | 0,1 |  |
| Пределы шкалы выдвижного тубуса, мм | 130 – 190 |  |
| Габаритные размеры, мм | 134×67×34 |  |
| Вес, кг | 0,29 |  |

Краевой угол смачивания θ определялся через тангенс угла θ, который рассчитывался по формуле:

tg θ = 4dh / (d2-4h2),

где d,h – диаметр и высота капли, мм.

Для получения достоверного результата было произведено 30 замеров. Затем определено среднее значение краевого угла смачивания.

Рис. 2 – Контактирование твердого тела и жидкости: а,в – при частичном и полном смачивании, б – при несмачивании. 1 – твердое тело, 2 – жидкость, 3 – воздух.

Контакт между каплей клея и древесной подложкой в зависимости от поверхностных свойств можно охарактеризовать тремя состояниями (рис. 2): жидкость частично смачивает древесину (θ<90º), жидкость практически не смачивает древесину (θ>90º) и жидкость не образует капли на твердом теле, а равномерно распределяется по его поверхности (θ=0º) [1].

После проведенных нами измерений и расчетов были получены следующие результаты (табл.2).

Таблица 2 – Значения краевого угла смачивания обработанной поверхности шпона

| № | d, мм | h, мм | tg θ | θ, º | № | d, мм | h, мм | tg θ | θ, º | № | d, мм | h, мм | tg θ | θ, º |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,9 | 0,1 | 0,57 | 30 | 11 | 0,7 | 0,1 | 0,90 | 42 | 21 | 0,8 | 0,1 | 0,78 | 38 |
| 2 | 0,8 | 0,1 | 0,75 | 37 | 12 | 0,7 | 0,1 | 0,81 | 39 | 22 | 0,9 | 0,2 | 0,85 | 40 |
| 3 | 0,6 | 0,1 | 0,42 | 23 | 13 | 0,9 | 0,1 | 0,66 | 33 | 23 | 0,8 | 0,1 | 0,80 | 38 |
| 4 | 0,5 | 0,1 | 0,58 | 30 | 14 | 0,8 | 0,1 | 0,66 | 33 | 24 | 0,6 | 0,1 | 0,53 | 28 |
| 5 | 0,7 | 0,1 | 0,71 | 35 | 15 | 0,8 | 0,1 | 0,54 | 28 | 25 | 0,8 | 0,1 | 0,54 | 28 |
| 6 | 0,7 | 0,1 | 0,67 | 34 | 16 | 0,7 | 0,1 | 0,51 | 27 | 26 | 0,9 | 0,1 | 0,57 | 30 |
| 7 | 0,7 | 0,1 | 0,61 | 31 | 17 | 0,8 | 0,1 | 0,56 | 29 | 27 | 0,5 | 0,1 | 0,58 | 30 |
| 8 | 0,7 | 0,1 | 0,71 | 35 | 18 | 0,7 | 0,1 | 0,75 | 37 | 28 | 0,7 | 0,1 | 0,90 | 42 |
| 9 | 0,7 | 0,1 | 0,87 | 41 | 19 | 0,8 | 0,1 | 0,60 | 31 | 29 | 0,8 | 0,1 | 0,54 | 28 |
| 10 | 0,6 | 0,1 | 0,84 | 40 | 20 | 0,8 | 0,2 | 0,97 | 44 | 30 | 0,8 | 0,1 | 0,77 | 37 |
| Среднее | 34 |
| Рис. 3 - Капля клея на поверхности термообработанного шпона (фото) |

По результатам эксперимента установлено, что краевой угол смачивания поверхности обработанного в масле шпона составляет в среднем 34º(рис. 3). Значения краевого угла необработанного шпона меньше на 40% по сравнению с аналогичными показателями для обработанного шпона. После высокотемпературной термической обработки поверхность шпона остается практически сухой, конечная влажность не превышает 3%, а содержание масла в среднем составляет 15%, но, тем не менее, минимальное количество масла на поверхности шпона ухудшает смачивание.

Достаточное смачивание термообработанного  шпона можно объяснить следующим. Как известно, дисперсия ПВА имеет кислую исходную среду (рН 4,5-6,0), которая способствует частичному растворению или выталкиванию масла из перерезанных клеток лущеного шпона. Это обеспечивает распространение клея на определенную глубину пор для его сцепления с древесиной.

Следует отметить, что прочность склеивания карандашной дощечки (при скалывании вдоль волокон) в среднем составляет от 0,7 до 1 МПа в зависимости от режимов термической  обработки шпона. Причем скалывание образцов происходит, в основном, по древесине, а при больших периодах термообработки (от 3 мин. и более) наблюдается тенденция скалывания по клеевому слою.

Полученные показатели краевого угла смачивания доказывают возможность адсорбции и поглощения клея поверхностью термически обработанной слоистой древесины, обеспечивая при этом образование достаточно прочного клеевого соединения.

Библиографический список

- Чубинский А. Н.  Формирование клеевых соединений древесины: Монография / А. Н. Чубинский: Издательство С. – Петербургского университета, 1992. 164 с.

- Волынский В. Н. Технология клееных материалов: Учебное пособие / В. Н. Волынский: Издательство АГТУ, 2003. 280 с.