И.В.Коцюба

Ю.И.Ветошкин

Т.Е.Воронцова

УГЛТУ, Екатеринбург

Экспериментальные исследования физико-механических свойств термообработанной древесины (ТМД)

Приведены результаты экспериментальных исследований физико-механических свойств термообработанной древесины. Подтверждено, что способ термомодификации древесины придает ей новые декоративные, технологические и эксплуатационные свойства.

The results experimental researches of physicomechanical properties of the thermoprocessed wood. It is confirmed that the way of thermoupdating of wood gives it new decorative, technological and operational properties.

Широкое применение древесины в народном хозяйстве требует выполнение специальных технологических операций для ее обработки: сушки, антисептирования, обработки антипиренами, механической обработки и формирования защитно-декоративных покрытий. За рубежом и сейчас в России активно развиваются термические технологии обработки древесины, приводящие к существенному улучшению свойств древесины, что открывает новые области ее применения.

Известно, что ТМД имеет преимущества в сравнении с древесиной высушенной обычным способом:

- возможность получения пиломатериалов с заданными свойствами в зависимости от назначения;

- повышение устойчивости к воздействиям факторов внешней среды и биоповреждениям;

- снижение теплопроводности ТМД;

- стабильность геометрических размеров ТМД при изменении влажности окружающей среды;

- уменьшение равновесной влажности;

- снижение массы пиломатериалов из ТМД;

- равномерное окрашивание по всему сечению;

- удаление смол из ТМД хвойных пород;

- уничтожение в ТМД биоповреждающих агентов.

Для получения дополнительной информации о термодревесине, как конструкционном материале, были проведены  экспериментальные исследования физико-механических свойств термообработанной древесины (ТМД). К исследованию были подготовлены  заготовки, детали и образцы из термообработанной древесины следующих пород: сосны, березы, лиственницы влажностью 5-7%. Испытания проводились на госповеренных механических и гидравлических  машинах S-5, Р-5, МК-30А, ГМС-50, мор-Федергах. Полученные результаты представлены в таблице 1.

Анализ полученных результатов испытанных образцов термодревесины, в сравнении с обычной древесины,  свидетельствует, что у такой древесины:

-   снижается способность древесины к поглощению влаги (адсорбция), разбухание и усадка снижается на 40-50%;

-  несколько уменьшается твердость древесины, следует учитывать при расчетах конструкций на прочность;

-  стабилизируются прочностные характеристики  и линейные размеры;

-  улучшается качество поверхности такой древесины;

-  прочность на изгиб повышается;

-  сохраняется прочность при раскалывании;

Учитывая  информационные данные о термодревесине  ( таблица 2) и результаты экспериментальных исследований  (таблица 1) можно рекомендовать древесину, прошедшую такую обработку, использовать для производства паркета, мебели, внешней отделки домов, а также для изготовления оконных и дверных блоков.

Способ термомодификации древесины придает новые декоративные и технологические свойства древесным породам, произрастающим в Уральском регионе.

Библиографический список

- Ицкович Г.М. Сопротивление материалов, М.: Высш. шк., 2001. – 368 с.

- Справочное пособие по деревообработке / Кислый В.В., Щеглов М.М., Братенков Ю.И. и др., Екатеринбург, БРИЗ, 1995.

- Практическое руководство по деревообработке / составитель И.М.Фридман, СПб.: Политехника, 2000. – 543 с.

- ГОСТ 7016 – 82 «Древесина. Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики»

Таблица 1

Средние показатели некоторых физико- механических свойств термодревесины

| Порода | Вид изделия и образца из ТМД Схема сечения h – высота. b – ширина, l – длина h x b x l (мм) | Плотность, кг/м3 | Влажность,% | Коэффициент разбухания, % на %влажности | Нагрузки «F»,кг | Предел прочности, «σ»,МПа | Твердость, Н/мм2 | Модуль упругости при изгибе,МПа | Ударная вязкость при изгибе, кДж/м2 | Прогиб,ммё | Шероховатость поверхности, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | радиального | тангентального | объемного | max нагрузки разрушении | нагрузки текучести | при статическом изгибе | при сжатии вдоль волокон | при растяжении вдоль волокон | при скалывании вдоль волокон по плоско-сти | торцовая | радиальная | тангентальная |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | радиальной | тангентальной |  |  |  |  |  |  |  |
| Береза | 14 х 80 х 600 | 570 | 4,6 - 5 | 0,22 | 0,29 | 0,53 | По- мате риалу 4200 при изгибе | По клее вому шву 1200 при изгибе | 3750 |  |  | 400/ 114 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| Сосна |  | 350 | 6,9 | 0,12 | 0,25 | 0,42 | 2875 при изгибе | 1040 при згибе | 2645 |  |  | 280/ 103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Береза |  | 570 | 5 |  |  |  | 1100 – 1200 при изгибе | 948 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,34 | 18 | 16 |
| Сосна |  | 350 | 7 |  |  |  | 740 – 560 при изгибе | 674 | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,2 | 5,5 | 21 |
| Береза |  | 570 | 4,6 |  |  |  | 2760 при изгибе | 2300 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,18 | 4,3 | 16 |
| Сосна |  | 350 | 5,7 |  |  |  | 1900-2400 при изгибе | 1780 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,2 | 5, 10 | 20 |
| Береза |  | 570 | 6,1 |  |  |  | 1840 при изгибе | 1560 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,34 | 5 | 63 |
| Сосна |  | 350 | 3,8 |  |  |  | 2380 при изгибе | 2050 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,2 | 8 | 75 |
| Береза |  | 570 | 5,4 |  |  |  | - 500 на сжатие |  |  |  |  |  |  |  | 41,4 | 36,3 | 44,4 |  |  | 16 |
| Сосна |  | 350 | 6,0 |  |  |  | 330 - 358 на сжатие |  |  |  |  |  |  |  | 33,3 | 26,5 | 29,2 |  |  | 19 |
| Береза |  | 570 | 3,8 |  |  |  | 1800 – 1855 на сжатие |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| Сосна |  | 350 | 4,6 |  |  |  | 1650 – 1800 на сжатие |  |  | 48 - 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Листвен. |  | 550 | 3.5 |  |  |  | 1950 – 2200 на сжатие |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |
| Береза |  | 570 | 4,1 |  |  |  | 380 – 390 на скалывание |  |  |  |  | 10,4 | 12,3 |  |  |  |  |  |  | 17 |
| Сосна |  | 350 | 3,2 |  |  |  | 250 – 330 на скалывание |  |  |  |  | 7,1 | 7,64 |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Листвен |  | 550 | 3,1 |  |  |  | 400 на скалывание |  |  |  |  | 11,3 | 10,9 |  |  |  |  |  |  | 63 |
| Береза |  | 570 | 3,2 – 4,3 |  |  |  | 390 – 425 на изгиб | 295 | 143 |  |  |  |  | 123,4 |  |  |  | 18,34 | 3,1 | 22 |
| Сосна |  | 350 | 3,2 |  |  |  | 355 – 410 на изгиб | 273 | 119 |  |  |  |  | 66,3 |  |  |  | 16,2 | 4,5 | 26 |
| Листвен |  | 550 | 2.8 – 3,0 |  |  |  | 400 – 450 на изгиб | 368 | 157 |  |  |  |  | 74,6 |  |  |  | 18,7 | 4,2 | 67 |
| Листвен | Традиционная древесина | 540 | 12 | 0,20 | 0,38 | 0,60 |  |  | 108 | 61 | 124 | 9,7 | 9,1 | 53 | 42 | 31 | 33 | 14 |  |  |
| Сосна |  | 505 | 12 | 0,18 | 0,31 | 0,51 |  |  | 84 | 46 | 102 | 7,4 | 7,2 | 41 | 28 | 22 | 23 | 12 |  |  |
| Береза |  | 640 | 12 | 0,29 | 0,34 | 0,65 |  |  | 109 | 54 | 136 | 9,0 | 10 | 92 | 46 | 35 | 32 | 14 |  |  |

Таблица 2

Некоторые характеристики  ТМД

| Наименование параметров | Береза | Сосна |
| --- | --- | --- |
| Устойчивость к воздействию факторов внешней среды и биоповреждениям | + | + |
| Уничтожение биоповреждающих агентов | ++ | ++ |
| Снижение теплопроводности | + | + |
| Увеличение стабильности геометрических размеров | + | + |
| Снижение равновесной влажности | + | + |
| Уменьшение массы | + | + |
| Окрашивание | + | + |
| Прочность на изгиб | + | + |