Шишкина С.Б., Ветошкин Ю.И.

(S.B. Shishkina, U.I. Vetoshkin)

УГЛТУ, Екатеринбург

(USFEU, Еkaterinburg)

ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ ОТ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

(PAINT AND VARNISH COVERING WITH PROTECTIVE PROPERTIES FROM AN IONIZING RADIATION)

Рассмотрены варианты улучшения эстетических свойств лакокрасочного покрытия с защитными свойствами от ионизирующего излучения с целью завершения комплексной отделки помещений специального назначения.

Versions of improved of aesthetic properties of a paint and varnish covering with protective properties from an ionizing radiation to complete complex finish of space of special purpose are considered.

Защитный материал—это вещество, предназначенное для использования в целях ослабления воздействия любого вида излучений.

Разработка новых защитных материалов, а особенно защитных лакокрасочных композиций, простых в изготовлении и применении, относительно дешевых, с высокими эстетическими показателями, является важной задачей и перспективным направлением в модернизации оснащения и комплексной отделке рентгенкабинетов и других помещений специального назначения.

С целью решения данной задачи кафедрой МОД УГЛТУ была разработана лакокрасочная композиция (ЛКК) на основе природного минерала. Образцы покрытия на ее основе различной толщины прошли рентгенографические испытания на диагностическом цифровом аппарате «Пульмоскан-760 У». Полученные результаты показали, что лакокрасочное покрытие (ЛКП) может быть использовано в качестве защитного материала при значениях мощности излучения в диапазоне 50—100 кV.

Наряду с защитными свойствами были определены эстетические показатели ЛКП. Полученное покрытие на основе разработанной композиции матовое, обладает высокой кроющей способностью, цвет покрытия зависит от оттенка природного минерального наполнителя. Однако для комплексного использования защитного материала необходимо предоставить потребителю возможность выбора таких эстетических показателей ЛКП как цвет, степень блеска, текстура и фактура.

Были рассмотрены следующие способы улучшения эстетических свойств ЛКП:

- введение в состав ЛКК промышленных акриловых колеровочных масс для обеспечения разнообразной цветовой гаммы;

- нанесение на готовое покрытие вододисперсионных красок и лаков на водной основе с целью обеспечения различных показателей степени блеска;

- облицовывание готовых стеновых панелей пленкой ПВХ с целью имитации текстуры и фактуры различных материалов.

Полученные опытные образцы эстетически «улучшенного» покрытия также прошли рентгенографические испытания  на цифровом аппарате «Пульмоскан-760 У» для определения влияния дополнительных компонентов на защитные свойства. При определении показателей кратности ослабления рентгеновского излучения полученные образцы сравнивались с образцом покрытия на основе разработанной ЛКК (толщиной 3 мм) при различных режимах облучения. Данные исследования были обработаны методом оценки цифровых изображений, предложенным в [1]. Кратность ослабления рентгеновского излучения различными вариантами ЛКП представлена на рис.1.

Вывод:

1) улучшение эстетических свойств покрытия на основе предлагаемой ЛКК не оказывает существенного влияния на показатели защитных свойств покрытия;

2) применение лакокрасочного покрытия на основе природного минерала позволит завершить комплексную отделку помещений специального назначения, улучшить показатели ослабляющих свойств уже используемых в этих целях материалов [2];

3) применение предложенных способов улучшения эстетических показателей ЛКП позволит существенно расширить ассортимент изделий специального назначения: защитных стеновых панелей, жалюзи; экранов, ширм, дверей и т.д.

Библиографический список

1.Шишкина С.Б. Определение защитных свойств от рентгеновского излучения лакокрасочной композиции на основе природного минерала. / С.Б. Шишкина., Ю.И. Ветошкин, И.В. Яцун, К.С. Соломеин // Деревообработка: технологии, оборудование, менеджмент ХХI века: труды V международного евразийского симпозиума, Екатеринбург: УГЛТУ, 2010. С.141-144.

2.Ветошкин Ю.И. Конструкции и эксплуатационно-технологические особенности композиционных рентгенозащитных материалов на основе древесины / Ю.И. Ветошкин, И.В. Яцун, О.Н. Чернышев Уральский гос. лесотехн. универ. Екатеринбург: УГЛТУ, 2009. 148 с.

# Text boxes

а)							б)

Рис. 1—Кратность ослабления рентгеновского излучения различными вариантами ЛКП: а) при напряжении в анодной трубке 75 kV; б) при напряжении в анодной трубке 100 kV; 1—образец покрытия толщиной 3 мм; 2— образец покрытия, обработанный вододисперсионной акриловой краской «Экопласт»; 3—образец покрытия, обработанный лаком на водной основе «Балет плюс»; 4—образец колерованного покрытия; 5—образец покрытия, облицованного плёнкой ПВХ.