Полякова Т.В., Новоселов В.Г., Абдулов А.Р.

(T.V.Polakova, V.G.Novoselov, A.R.Abdulov)

УГЛТУ, Екатеринбург

(USFЕU, Ekaterinburg)

Влияние затупления инструмента на конечный размер детали  при продольном цилиндрическом

фрезеровании древесины

(CUTTING TOOL DULLING AND SHAPE QUALITY OF A WORKPIECE IN RIPPING)

Приводятся результаты исследований влияния затупления инструмента на конечный размер детали при продольном цилиндрическом фрезеровании древесины. Сравниваются инструмент из стали марки DS без упрочнения и с упрочнением ионными пучками.

(Relationship between cutting tool dulling and shape quality of a workpiece in ripping has been analyzed. It is compared two kinds of blades: the first is made of steel DS and the second is made of the same steel and hardened by nitrogen ion implantation)

Точность является одним из основных показателей качества изготавливаемой продукции с точки зрения  надежности технологической системы по ГОСТ 27.202-83 [1]. При обработке древесины резанием она определяется фактическим положением плоскости резания.

Для проверки гипотез, высказанных в работе [2], на базе предприятия ООО «НИК» в г. Сысерть были проведены исследования по определению изменения размеров обработанных деталей в зависимости от износа инструмента. Исследования проводились на четырех стороннем продольно – фрезерном станке С25-4А, со скоростью подачи  U=14 м/мин, частота вращения ножевых головок: нижней n = 3043 , правой и левой n=6076 мин-1,   верхней n=5898 мин-1. Обрабатывали пиломатериал с влажностью W=12%, порода сосна, ширина B=115 мм; толщина H=30 мм; длина L= 2 м. Ножи на фрезах были поставлены к началу исследований плоские из инструментальной стали марки DS (8Х6НФТ): на верхней и нижней  ножевой головке  упрочненные с использованием концентрированных потоков высокой энергии (ионных пучков); на левой и правой - без упрочнения.  Во время исследований станок не поднастраивался.

Опытные доски брались из одного места поставок в выборочном порядке. Выборка включала в себя 50 досок без гнили, косослоя, трещины и других недопустимых дефектов.

Станок настраивали на изготовление деталей номинальной толщиной 27 мм, шириной 111 мм. Определение точности обработки производилось в соответствии с ГОСТ 7315-92 [3].  Через каждые 30 минут работы станка обрабатывали по 5 опытных  досок, каждый образец измеряли до фрезерования и после фрезерования по ширине и толщине в трех сечениях: посредине и на расстоянии 50 мм от торцов. Измерения делались с помощью электронного штангенциркуля с ценой деления 0,01 мм. Степень затупления инструмента оценивалась радиусом закругления режущей кромки, определявшимся по методике, описанной в [4]. Для каждой j-той выборки определяли среднее значение каждого размера.

Изменение размера изделий в процессе обработки показано на рис. 1 графиками, построенными в пакете Excel, путем нанесения на точечную диаграмму линий тренда.

Рис. 1

Как видно, с увеличением времени работы конечный размер детали увеличивается, причем более интенсивно по ширине детали, обрабатывавшейся не упрочненными ножами.

Изменение размера от радиуса закругления режущей кромки показано на рис. 2.

Рис. 2

Эти  графики показывают, что размеры по толщине и по ширине возрастают по мере износа ножей в процессе эксплуатации. Причем также более интенсивно по ширине детали, обрабатывавшейся не упрочненными ножами. Полученные результаты подтверждают выводы, сделанные в работе [2].

Выводы.

1. Износ и затупление режущих кромок инструмента со временем приводит к изменению (увеличению) конечных размеров детали.

2. Интенсивность изменение конечного размера детали у не упрочненных ножей из инструментальной стали марки DS (8Х6НФТ) выше, чем у обработанных с использованием концентрированных потоков высокой энергии (ионных пучков) ножей этой же марки.

# Библиографический список

1.ГОСТ 27.202-83. Надежность в технике. Технологические системы. Методы оценки надежности по параметрам качества изготовляемой продукции. Введ. 1984-07-01. М.: Изд-во стандартов, 1984. 50 с.

2.Новоселов В.Г. Физический метод расчета надежности технологической системы деревообработки по параметру качества продукции «точность» / В.Г.Новоселов, И.Т.Глебов // Надежность и качество: материалы международного симпозиума, Пенза, 25-31 мая 2006 г./ Пензенский гос.техн.ун-т. – Пенза, 2006. -  С. 276-278.

3. ГОСТ 7315-92. Деревообрабатывающее оборудование. Станки строгальные четырехсторонние. Основные параметры. Нормы точности и жесткости. Взамен ГОСТ 6826-78, ГОСТ 7315-83, ГОСТ 19467-74. Введ. 1993-01-01. М.: Госстандарт России: изд-во стандартов, 1992. 23 с.

4. Новоселов В.Г. Исследование износостойкости стальных и неперетачиваемых твердосплавных ножей при продольном фрезеровании древесины / В.Г.Новоселов, А.Р.Абдулов // Деревообработка: технологии, оборудование, менеджмент XXI века: материалы IV международного евразийского симпозиума, Екатеринбург, 29 сентября-2 октября 2009 г. / Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т. - 2009. С.315-320.

Приложение Б

Результаты измерения деталей до и после обработки

|  |  |  | Толщина изделий до фрезерования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 0 | 28,7 | 28,34 | 27,99 | 30,09 | 29,42 | 29,41 | 30,89 | 30,53 | 30,67 | 28,31 | 28,89 | 28,34 | 28,8 | 28,2 | 28,53 |
| 8 | 31,6 | 31,11 | 30,92 | 30,22 | 30,98 | 29,19 | 26,77 | 26,67 | 25,37 | 31,08 | 30,58 | 31,46 | 30,64 | 30,62 | 31,18 |
| 16 | 31,45 | 30,68 | 30,85 | 30,70 | 31,11 | 31,12 | 28,21 | 29,71 | 29,64 | 29,89 | 29,55 | 30 | 29,51 | 30,35 | 32,04 |
| 34 | 31,83 | 31,15 | 31,47 | 32,78 | 33,22 | 30,86 | 28,29 | 28,11 | 29,98 | 31,5 | 31,21 | 30,97 | 30,19 | 30,12 | 29,83 |
| 52 | 29,77 | 29,88 | 30,57 | 31,23 | 31,15 | 30,70 | 27,81 | 27,93 | 27,4 | 25,85 | 25,98 | 26,68 | 32,01 | 32,9 | 31,86 |
| 69 | 31,21 | 31,63 | 31,75 | 31,93 | 31,7 | 31,46 | 31,42 | 29,97 | 30,69 | 29,37 | 29,65 | 29,42 | 28,38 | 28,8 | 28,3 |
| 75,8 | 29,32 | 29,97 | 30,05 | 28,41 | 28,78 | 28,41 | 30,7 | 30,5 | 30,89 | 28,83 | 30,51 | 28,64 | 31,21 | 30,67 | 31,26 |
| 82,5 | 31,73 | 31,24 | 32,43 | 29,00 | 28,61 | 28,50 | 33,5 | 32,82 | 32,69 | 30,5 | 29,99 | 30,41 | 28,86 | 27,9 | 29,62 |
| 89,3 | 29,68 | 28,56 | 28,63 | 27,42 | 27,47 | 29,11 | 27,5 | 27,74 | 27,51 | 30,76 | 32,75 | 31,75 | 30,32 | 30,6 | 30,81 |
| 96 | 28,36 | 28,96 | 29,07 | 30,84 | 29,7 | 30,25 | 33,07 | 33,27 | 32,86 | 29 | 28,9 | 29,38 | 29,91 | 29,78 | 29,18 |
|  |  |  | Толщина изделий после фрезерования |  |  |  |  |  |
| 0 | 26,35 | 27,5 | 27,36 | 27,24 | 27,44 | 27,36 | 26,52 | 26,91 | 26,27 | 26,99 | 26,86 | 27,18 | 26,78 | 26,98 | 26,97 |
| 8 | 26,78 | 27,31 | 26,85 | 26,43 | 27,15 | 26,33 | 26,11 | 26,82 | 24,88 | 27,56 | 27,23 | 27,34 | 27,1 | 27,23 | 27,04 |
| 16 | 27,05 | 27,5 | 27,2 | 27,08 | 27,07 | 27,16 | 27,06 | 27,33 | 27,01 | 27,29 | 26,77 | 27,2 | 27,38 | 27,42 | 26,7 |
| 34 | 26,47 | 27,35 | 27,53 | 26,88 | 26,59 | 27,5 | 27,44 | 27,11 | 26,92 | 27,17 | 27,26 | 27,22 | 26,95 | 26,91 | 26,94 |
| 52 | 26,92 | 27,32 | 26,93 | 27,28 | 26,59 | 27,02 | 25,59 | 25,95 | 26,67 | 25,34 | 25,2 | 26,21 | 27,47 | 27,3 | 27,56 |
| 69 | 27,4 | 27,46 | 27,35 | 27,27 | 27,25 | 27,28 | 26,81 | 26,98 | 27,08 | 26,79 | 26,28 | 27,33 | 26,86 | 27,22 | 26,84 |
| 75,8 | 26,24 | 27,3 | 26,66 | 26,49 | 27,2 | 26,98 | 27,03 | 27,25 | 27,15 | 26,93 | 27,28 | 27,29 | 26,42 | 26,95 | 27,07 |
| 82,5 | 27,4 | 27,37 | 27,32 | 27,28 | 27,27 | 27,27 | 25,98 | 25,48 | 26,79 | 26,85 | 27,41 | 27,14 | 27,25 | 27,28 | 27,18 |
| 89,3 | 27 | 27,34 | 27,26 | 27,37 | 27,29 | 27,15 | 27,26 | 26,69 | 27,08 | 27,4 | 27,3 | 26,2 | 27,47 | 27,32 | 27,04 |
| 96 | 26,8 | 27,23 | 27,52 | 26,22 | 26,65 | 26,74 | 27,13 | 27,16 | 27,21 | 27,31 | 27,36 | 27,31 | 27,07 | 27,08 | 26,71 |
|  |  |  | Ширина изделий до фрезерования |  |  |  |  |  |
| 0 | 115,3 | 115,35 | 115,38 | 115,52 | 115,45 | 114,99 | 115,51 | 115,44 | 115,88 | 115,29 | 115,34 | 115,05 | 114,98 | 115,24 | 115,67 |
| 8 | 115,32 | 115,27 | 114,97 | 115,08 | 115,85 | 115,53 | 115,04 | 115,54 | 114,96 | 114,97 | 114,83 | 114,60 | 114,86 | 115,72 | 115,66 |
| 16 | 114,98 | 115,1 | 114,74 | 115,37 | 115,19 | 115,45 | 115,05 | 115,7 | 115,02 | 115,17 | 115,57 | 115,30 | 115,10 | 115,38 | 115,08 |
| 34 | 115,05 | 116,42 | 114,86 | 115,15 | 115,52 | 115,05 | 115,15 | 115,59 | 115,47 | 115,08 | 115,05 | 114,96 | 115,13 | 115,44 | 115,97 |
| 52 | 114,45 | 115,42 | 115,07 | 114,24 | 116,52 | 115,13 | 113,59 | 115,84 | 115,33 | 115,64 | 115,62 | 115,12 | 115,20 | 115,37 | 114,59 |
| 69 | 115,98 | 115,62 | 115,03 | 114,88 | 115,57 | 115,38 | 115,11 | 115,62 | 115,22 | 114,92 | 115,24 | 115,18 | 114,88 | 115,89 | 115,82 |
| 75,8 | 115,08 | 115,68 | 115,77 | 114,52 | 114,73 | 115 | 115,29 | 115,77 | 115,55 | 115,41 | 115,23 | 114,91 | 115,66 | 115,4 | 115,42 |
| 82,5 | 115,14 | 114,84 | 114,75 | 115,43 | 115,38 | 115,17 | 115,41 | 115,35 | 115,54 | 114,69 | 115,14 | 114,54 | 115,25 | 114,95 | 115,26 |
| 89,3 | 115,07 | 115,5 | 115,24 | 115,15 | 116,13 | 115,52 | 115 | 116,06 | 115,36 | 115,11 | 116,53 | 115,41 | 115,37 | 115,5 | 115,3 |
| 96 | 115,36 | 115,52 | 115,79 | 115,12 | 115,26 | 115,89 | 115,18 | 115,66 | 115,45 | 115,29 | 115,59 | 115,36 | 115,23 | 115,67 | 115,22 |
|  |  |  | Ширина изделий после фрезерования |  |  |  |  |  |
| 0 | 111,35 | 111,6 | 111,75 | 110,19 | 111,78 | 107,58 | 110,76 | 111,29 | 112,3 | 110,25 | 111,35 | 109,65 | 110,61 | 111,82 | 109,63 |
| 8 | 111,42 | 111,46 | 111,84 | 110,14 | 111,23 | 111,94 | 111,33 | 111,9 | 112,24 | 111,72 | 111,52 | 111,96 | 110,95 | 111,98 | 111,92 |
| 16 | 111,34 | 111,99 | 111,5 | 111,27 | 111,71 | 111,8 | 110,51 | 110,68 | 110,64 | 111,77 | 111,80 | 111,88 | 111,64 | 111,56 | 111,76 |
| 34 | 111,18 | 111,79 | 108,49 | 111,66 | 111,53 | 112,75 | 110,89 | 111,97 | 111,79 | 110,92 | 111,12 | 111,72 | 110,32 | 110,73 | 111,79 |
| 52 | 110,39 | 110,59 | 112,17 | 110,8 | 111,55 | 111,79 | 111,15 | 111,8 | 111,5 | 110,94 | 111,87 | 109,74 | 111,45 | 111,93 | 107,99 |
| 69 | 110,51 | 111,63 | 110,58 | 111,35 | 111,81 | 112,38 | 112,07 | 112,01 | 112 | 110,51 | 111,82 | 112,41 | 110,31 | 111,87 | 111,93 |
| 75,8 | 110,64 | 111,86 | 108,65 | 111,07 | 111,44 | 111,87 | 110,72 | 111,68 | 111,92 | 110,74 | 111,72 | 111,15 | 110,77 | 111,47 | 111,35 |
| 82,5 | 111,19 | 110,74 | 112,01 | 110,98 | 112,01 | 112,07 | 111,72 | 111,78 | 109,72 | 110,81 | 111,89 | 106,91 | 111,43 | 111,96 | 112,30 |
| 89,3 | 110,87 | 111,98 | 111,9 | 111,1 | 111,74 | 112,39 | 111,3 | 111,92 | 109,34 | 110,78 | 111,76 | 112,85 | 111,69 | 111,36 | 111,76 |
| 96 | 111,38 | 111,91 | 112,35 | 111,13 | 111,45 | 112,1 | 110,7 | 111,91 | 110,34 | 110,82 | 111,97 | 112,19 | 110,69 | 111,82 | 112,23 |

| Время, мин | Толщина до обработки, мм | Толщина после обработки, мм | При-пуск, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | xj | Sj | ωj | xj | Sj | ωj |  |
| 0 | 29,141 | 0,975 | 5,85 | 26,981 | 0,383 | 2,296 | 1,080 |
| 30 | 29,893 | 1,98 | 11,883 | 26,811 | 0,67 | 4,022 | 1,541 |
| 60 | 30,321 | 0,959 | 5,755 | 27,148 | 0,224 | 1,343 | 1,586 |
| 120 | 30,767 | 1,416 | 8,496 | 27,083 | 0,315 | 1,888 | 1,842 |
| 150 | 29,448 | 2,319 | 13,915 | 26,623 | 0,787 | 4,723 | 1,412 |
| 180 | 30,379 | 1,312 | 7,85 | 27,080 | 0,318 | 1,911 | 1,649 |
| 210 | 29,877 | 1,045 | 6,271 | 26,940 | 0,343 | 2,055 | 1,464 |
| 240 | 30,520 | 1,798 | 10,79 | 27,018 | 0,56 | 3,363 | 1,751 |
| 270 | 29,374 | 1,73 | 10,38 | 27,145 | 0,327 | 1,963 | 1,115 |
| 300 | 30,169 | 1,619 | 9,713 | 27,033 | 0,343 | 2,06 | 1,568 |
| Время, мин | Ширина до обработки, мм | Ширина после обработки, мм | При-пуск, мм |
|  | xj | Sj | ωj | xj | Sj | ωj |  |
| 0 | 115,36 | 0,244 | 1,461 | 110,794 | 1,207 | 7,244 | 2,283 |
| 30 | 115,213 | 0,374 | 2,246 | 111,57 | 0,526 | 3,156 | 1,822 |
| 60 | 115,213 | 0,249 | 1,494 | 111,457 | 0,479 | 2,875 | 1,878 |
| 120 | 115,326 | 0,422 | 2,532 | 111,243 | 0,968 | 5,809 | 2,041 |
| 150 | 115,142 | 0,709 | 4,255 | 111,044 | 1,077 | 6,461 | 2,049 |
| 180 | 115,356 | 0,373 | 2,238 | 111,546 | 0,717 | 4,299 | 1,905 |
| 210 | 115,295 | 0,382 | 2,292 | 111,137 | 0,822 | 4,932 | 2,079 |
| 240 | 115,123 | 0,302 | 1,816 | 111,168 | 1,362 | 8,174 | 1,977 |
| 270 | 115,483 | 0,433 | 2,600 | 111,516 | 0,811 | 4,866 | 1,984 |
| 300 | 115,439 | 0,237 | 1,421 | 111,533 | 0,654 | 3,926 | 1,953 |

| С р е д н е е з н а ч е н и е |
| --- |
| Правая и левая нож. головка | Верхняя и нижняя нож. головка | Толщина изделия, мм | Ширина изделия, мм, |
| 20,29 | 15,935 | 26,9807 | 110,794 |
| 18,965 | 20,865 | 27,148 | 111,457 |
| 20,955 | 21,635 | 26,6233 | 111,044 |
| 22,14 | 24,14 | 27,08 | 111,546 |
| 22,32 | 21,86 | 27,1447 | 111,516 |

Таблица

|  | С р е д н е е з н а ч е н и е |  |
| --- | --- | --- |
| Время, мин | Толщина до обработки, мм | Толщина после обработки,мм | Припуск, мм | Ширина до обработки, мм | Ширина после обработки, мм | Припуск, мм |
| 0 | 29,141 | 26,981 | 1,080 | 115,36 | 110,794 | 2,283 |
| 8 | 29,893 | 26,811 | 1,541 | 115,213 | 111,57 | 1,822 |
| 16 | 30,321 | 27,148 | 1,586 | 115,213 | 111,457 | 1,878 |
| 34 | 30,767 | 27,083 | 1,842 | 115,326 | 111,243 | 2,041 |
| 52 | 29,448 | 26,623 | 1,412 | 115,142 | 111,044 | 2,049 |
| 69 | 30,379 | 27,080 | 1,649 | 115,356 | 111,546 | 1,905 |
| 75,75 | 29,877 | 26,940 | 1,464 | 115,295 | 111,137 | 2,079 |
| 82,5 | 30,520 | 27,018 | 1,751 | 115,123 | 111,168 | 1,977 |
| 89,25 | 29,374 | 27,145 | 1,115 | 115,483 | 111,516 | 1,984 |
| 96 | 30,169 | 27,033 | 1,568 | 115,439 | 111,533 | 1,953 |