Рудак П.В., Гришкевич А.А.

(БГТУ, Минск, РБ) dosy@bstu.unibel.by

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКЦИИ ХВОСТОВЫХ ФРЕЗ НА СОСТАВЛЯЮЩИЕ СИЛЫ РЕЗАНИЯ И УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ШУМА)

RESULTS OF RESEARCHES OF AGENCY OF THE CONSTRUCTION OF SHANK-TYPE MILLING CUTTERS ON THE COMPONENT FORCE OF CUTTING AND LEVEL OF THE SOUND PRESSURE (NOISE)

Для получения из древесины и древесных материалов мебельных, строительных и других деталей разнообразной формы широко применяют хвостовые фрезы, которые обладают широкими эксплуатационными возможностями и обеспечивают возможность не только обрабатывать заготовку по периметру, но и осуществлять ее раскрой. Это позволяет за одну установку заготовки на рабочем столе станка изготавливать целый комплект деталей.

Распространено цилиндрическое фрезерование хвостовыми фрезами, при котором режущие кромки инструмента в процессе вращения описывают цилиндрическую поверхность, что позволяет осуществлять чистовую обработку боковых поверхностей заготовок параллельно оси вращения инструмента [1]. Именно такого рода боковые поверхности находят широкое распространение в изделиях из древесных материалов.

Цилиндрические хвостовые фрезы характеризуются многообразием конструкций, наиболее распространенные из которых представлены в таблице 1.

Таблица 1

Распространенные конструкции хвостовых фрез для обработки древесных материалов

| Тип | Внешний вид концевой фрезы | Описание конструкции |
| --- | --- | --- |
| Монолитные из твердого сплава |  | Монолитная со спиральным лезвием из твердого сплава |
|  |  | Монолитная со спиральным разделенным лезвием из твердого сплава |
| Сборные с резцами из твердого сплава |  | Сборная с неразъемным креплением твердосплавного резца пайкой |
|  |  | Сборная со спиральным разделенным лезвием из твердого сплава, сформированным неразъемным креплением твердосплавных резцов пайкой |
|  |  | Сборная с механическим креплением твердосплавных резцов |

Белорусским государственным технологическим университетом (кафедра деревообрабатывающих станков и инструментов) и Штутгардским университетом (Институт металлообрабатывающего оборудования, Германия) выполнены совместные экспериментальные исследования силовых характеристик и уровней звукового давления (воздушного шума) процесса обработки древесины различных пород, а также древесных материалов хвостовыми фрезами двух конструкций: с непрерывным                (рис. 1, а.) и прерывистым каналами отвода стружки из зоны резания (рис. 1, б.).

а.                                                                         б.

Рис. 1. Хвостовая фреза с непрерывным (а.) прерывистым (б.) каналами отвода стружки из зоны резания

Применена измерительная система, в состав которой входят: универсальный динамометр УДМ-1200, вторичный преобразователь EX-UT10 (Япония), персональный компьютер. Измерительная система устанавливалась на современный деревообрабаты-вающий центр с ЧПУ ROVER B 4.35 (рис. 2).

Рис. 2. Экспериментальная установка

Исследования для фрезы со сплошным каналом отвода стружки (фреза 1) осуществлялись для трех положений хвостовой фрезы относительно заготовки                      (–1, 0, +1) (рис. 3).

Рис. 3. Схема обработки заготовок хвостовыми фрезами

Опыты показали незначительное влияние положения фрезы относительно заготовки на регистрируемые силовые параметры. Для фрезы с прерывистым каналом отвода стружки опыты проводились только для положения 0.

Результаты проведенного эксперимента для сравнения работы двух хвостовых фрез с регистрацией силовых характеристик представлены в таблице 2.

На рис. 4 представлены графики зависимостей величин касательной составляющей силы резания от частоты вращения хвостовой фрезы при обработке различных пород древесины, а также различных древесных материалов (после названия обрабатываемого материала указан номер хвостовой фрезы, которой выполнялась обработка).

Рис. 4. Графики зависимостей величин касательной составляющей силы резания от частоты вращения хвостовой фрезы

Для регистрации уровней звукового давления  в процессе экспериментов использовался комплекс измерительный переносной К5101 (National Instruments, США), оснащенный микрофоном 4942-А-021 типа IEPE.

Таблица 2

Результаты проведенного эксперимента

| Мате-риал | Пози- ция инстру-мента | Частота вращения инструмента, n (мин-1) | Ско-рость подачи, Vs (м/мин) | Силы, Н (фреза со сплошным каналом отвода стружки, фреза 1) | Силы, Н (фреза с прерывистым каналом отвода стружки, фреза 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fx | Fy | Fz | Fx | Fy | Fz |
| MDF | +1 | 12 000 | 6,6 | 32,576 | 176,432 | 19,469 | – | – | – |
|  |  | 16 000 | 8,8 | 36,937 | 177,536 | 11,008 | – | – | – |
|  |  | 20 000 | 11,0 | 39,835 | 180,262 | 12,649 | – | – | – |
|  | 0 | 12 000 | 6,6 | 31,931 | 174,773 | 51,225 | 17,250 | 138,509 | 57,440 |
|  |  | 16 000 | 8,8 | 36,513 | 175,685 | 52,826 | 15,640 | 143,872 | 56,675 |
|  |  | 20 000 | 11,0 | 35,137 | 166,887 | 54,327 | 15,225 | 153,671 | 61,933 |
|  | –1 | 12 000 | 6,6 | 40,626 | 172,279 | 59,752 | – | – | – |
|  |  | 16 000 | 8,8 | 38,718 | 168,776 | 58,546 | – | – | – |
|  |  | 20 000 | 11,0 | 41,016 | 166,259 | 58,550 | – | – | – |
| ДСтП | +1 | 12 000 | 6,6 | 45,863 | 112,797 | 46,125 | – | – | – |
|  |  | 16 000 | 8,8 | 47,247 | 117,446 | 6,325 | – | – | – |
|  |  | 20 000 | 11,0 | 46,399 | 122,831 | 12,055 | – | – | – |
|  | 0 | 12 000 | 6,6 | 40,907 | 115,984 | 7,099 | 38,277 | 115,299 | 42,258 |
|  |  | 16 000 | 8,8 | 44,161 | 117,450 | 36,793 | 33,499 | 102,657 | 37,118 |
|  |  | 20 000 | 11,0 | 47,333 | 117,346 | 36,861 | 35,579 | 110,306 | 40,661 |
|  | –1 | 12 000 | 6,6 | 48,468 | 126,672 | 42,711 | – | – | – |
|  |  | 16 000 | 8,8 | 49,112 | 123,736 | 40,911 | – | – | – |
|  |  | 20 000 | 11,0 | 49,817 | 124,436 | 46,219 | – | – | – |
| Береза | +1 | 12 000 | 6,6 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 16 000 | 8,8 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 20 000 | 11,0 | – | – | – | – | – | – |
|  | 0 | 12 000 | 6,6 | 43,726 | 298,973 | 92,775 | 17,149 | 254,223 | 93,513 |
|  |  | 16 000 | 8,8 | 26,908 | 299,094 | 88,000 | 14,611 | 250,466 | 100,591 |
|  |  | 20 000 | 11,0 | 49,171 | 308,514 | 83,189 | 13,134 | 253,608 | 96,624 |
|  | –1 | 12 000 | 6,6 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 16 000 | 8,8 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 20 000 | 11,0 | – | – | – | – | – | – |
| Ясень | +1 | 12 000 | 6,6 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 16 000 | 8,8 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 20 000 | 11,0 | – | – | – | – | – | – |
|  | 0 | 12 000 | 6,6 | 39,981 | 311,057 | 84,275 | 12,124 | 272,824 | 102,156 |
|  |  | 16 000 | 8,8 | 47,515 | 322,847 | 93,945 | 17,091 | 252,128 | 95,859 |
|  |  | 20 000 | 11,0 | 50,845 | 320,625 | 87,423 | 14,72 | 262,697 | 103,584 |
|  | –1 | 12 000 | 6,6 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 16 000 | 8,8 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 20 000 | 11,0 | – | – | – | – | – | – |
| Бук | +1 | 12 000 | 6,6 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 16 000 | 8,8 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 20 000 | 11,0 | – | – | – | – | – | – |
|  | 0 | 12 000 | 6,6 | 42,661 | 252,820 | 67,353 | 21,392 | 214,481 | 75,722 |
|  |  | 16 000 | 8,8 | 41,208 | 230,373 | 56,529 | 25,265 | 203,426 | 74,262 |
|  |  | 20 000 | 11,0 | 42,956 | 228,943 | 72,523 | 16,489 | 216,889 | 82,896 |
|  | –1 | 12 000 | 6,6 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 16 000 | 8,8 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 20 000 | 11,0 | – | – | – | – | – | – |

Выполнялись измерения среднего квадратичного значения звукового давления в логарифмическом масштабе при А-взвешивающем фильтре в частотном диапазоне       8 Гц – 16 000 Гц при чувствительности микрофона 48,3 мВ/Па.

Предварительно было исследовано влияния положения хвостовой фрезы с непрерывной межзубой впадиной относительно заготовки (+1, 0, –1) (фреза 1). Эксперименты осуществлялись на режимах, приведенных в табл. 3.

Таблица 3

Режимы эксплуатации хвостовой фрезы в эксперименте по влиянию положения фрезы относительно заготовки на уровень звукового давления

| Обрабатываемый материал | Положение фрезы | Частота вращения фрезы, n, мин-1 | Скорость подачи, м/мин | Уровень звукового давления (фреза 1), дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | холостой ход | резание |
| ДСтП | 1 | 12 000 | 6,6 | 77,6 | 85,2 |
|  | 1 | 16 000 | 8,8 | 78,5 | 86,1 |
|  | 1 | 20 000 | 11,0 | 83,9 | 90,3 |
|  | 0 | 12 000 | 6,6 | 77,8 | 85,4 |
|  | 0 | 16 000 | 8,8 | 78,3 | 86,3 |
|  | 0 | 20 000 | 11,0 | 83,6 | 90,8 |
|  | –1 | 12 000 | 6,6 | 77,5 | 85,8 |
|  | –1 | 16 000 | 8,8 | 78,9 | 86,5 |
|  | –1 | 20 000 | 11,0 | 83,4 | 89,9 |

Установлено, что положение хвостовой фрезы относительно заготовки не оказывает существенного влияния на уровень звукового давления при резании. В связи с этим, исследование влияния частоты вращения хвостовой фрезы на уровень звукового давления далее осуществлялось при положении инструмента медиально относительно обрабатываемого материала (режимы приведены в табл. 4).

По результатам экспериментальных исследований построены соответствующие графические зависимости (рис. 5).

а.                                                                                 б.

Рис. 5. Графики зависимостей уровней

звукового давления хвостовой фрезы от частот ее вращения

Таблица 4

Влияние частоты вращения хвостовых фрез двух конструкций на уровень звукового давления

| Обрабаты- ваемый материал | Частота вращения, n, мин-1 | Скорость подачи, м/мин | Уровень звукового давления, дБА |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фреза 1 | фреза 2 |
|  |  |  | хол. ход | рез | хол. ход | рез |
| MDF | 12 000 | 6,6 | 78,4 | 85,9 | 74,7 | 84,4 |
|  | 16 000 | 8,8 | 78,5 | 84,7 | 76,7 | 80,9 |
|  | 20 000 | 11,0 | 82,4 | 88,9 | 82,4 | 87,0 |
| ДСтП | 12 000 | 6,6 | 78,8 | 85,4 | 73,2 | 82,8 |
|  | 16 000 | 8,8 | 78,4 | 86,3 | 74,2 | 83,5 |
|  | 20 000 | 11,0 | 82,9 | 91,2 | 76,1 | 87,7 |
| Бук | 12 000 | 6,6 | 77,1 | 92 | 74 | 88,6 |
|  | 16 000 | 8,8 | 78,3 | 93,2 | 75,4 | 89,5 |
|  | 20 000 | 11,0 | 85,1 | 95,7 | 82,1 | 92,3 |
| Дуб | 12 000 | 6,6 | 77,3 | 93,2 | 74,2 | 91,9 |
|  | 16 000 | 8,8 | 78,3 | 91,5 | 73,8 | 90,5 |
|  | 20 000 | 11,0 | 86,4 | 96,6 | 82,2 | 95,3 |
| Береза | 12 000 | 6,6 | 76,7 | 89,1 | 74,4 | 88,4 |
|  | 16 000 | 8,8 | 77,9 | 89,7 | 73,8 | 89,2 |
|  | 20 000 | 11,0 | 81 | 92,3 | 80,1 | 91,2 |
| Среднее | 12000 |  | 77,66 |  | 74,1 |  |
|  | 16000 |  | 78,28 |  | 74,8 |  |
|  | 20000 |  | 83,56 |  | 80,6 |  |

На рис. 3 (справа) легенды к графикам последовательно сверху вниз: холостой ход фрезы 1, холостой ход фрезы 2; далее резание: MDF фрезой 1, ДСтП фрезой 1, береза - 1, дуб – 1, бук – 1, MDF – 2, ДСтП – 2, береза – 2, дуб – 2, бук – 2.

В результате анализа экспериментальных данных установлено, что на эффективность удаления стружки из зоны резания оказывает существенное влияние конструкция инструмента, при этом, отражаясь на силовых, энергетических показателях процесса обработки, уровнях звукового давления при резании.

Фреза с прерывистым каналом отвода стружки показала несколько лучшие результаты по силовым характеристикам процесса по сравнению с инструментом другой конструкции. Это объясняется механизмом удаления продуктов резания из зоны разрушения материала (двойное стружкообразование) [2]. Направленность отвода стружки (организация потока) из зоны резания у фрезы с непрерывным каналом лучше.

На образцах из натуральной древесины получили ожидаемый рост сил резания, т.к. большие углы резания, свыше 80°, (угол заточки 60°, задний угол 20°) не предназначены для обработки натуральной древесины.

Библиографический список

1. Бершадский, А. Л. Резание древесины / А. Л. Бершадский, Н. И. Цветкова. – Минск: Выш. школа, 1975. – 304 с.

2. Ящерицын, П. И. Теория резания: учеб. /  П. И. Ящерицын, Е. Э. Фельдштейн, М. А. Корниевич. – Мн.: Новое знание, 2005. – 512 с.

The article deals with results of shared research of the department of woodworking machinery and equipment (BSTU) and institute of metalworking equipment, department of woodworking Stuttgart University. Fulfilled experimental research of power descriptions of process of treatment of wood of different breeds are brought in the article, and also arboreal materials by the end milling cutters of two different constructions: with continuous and irregular canals taking of shaving from the area of cutting. It is set that on efficiency of delete of shaving from the area of cutting the construction of instrument renders substantial influence, here, affecting power and power indexes of process of treatment. In the article results over of experimental research of levels of voice pressure (air noise) are brought in a process to treatment of wood of different breeds, and also arboreal materials by the end milling cutters of two different constructions: with continuous and irregular canals taking of shaving from the area of cutting. It is set that a discrete channel for taking of shaving is the source of enhanceable level of voice pressure.

# Text boxes

непрерывный

канал отвода стружки

прерывистый

канал

EX-UT10

УДМ-1200

ω

ω

+1

–1

хвостовая фреза

Fy

Y

Fz

0

Fx

Х

Z

Fy

Fx

Y

ω

Х

0

Уровень звукового

давления, дБА

Частота вращения, мин-1

12 000

16 000

20 000

75

80

Уровень

звукового

давления, дБА

холостой ход (фреза1)

резание (фреза 2)

Частота вращения фрезы, мин-1

12 000

16 000

20 000

75

100

150

200

Бук 2

Бук 1

Ясень 2

250

Ясень 1

Береза 1

Береза 2

ДСтП 1

300

ДСтП 2

MDF 2

MDF 1

Касательная

составляющая

силы резания, Н

Частота вращения, мин-1

12 000

16 000

20 000

75

85

95